【产品】

溶解型再生橡胶沥青防水涂料以优质石油沥青为原料，高分子橡胶为改性剂，经溶剂溶解配制而成的黑色粘稠状、细腻而均匀胶状液体的一种防水涂料。产品执行国家建材行业《溶剂型橡胶沥青防水涂料》（JC/T852-1999）标准。

【品种规格和性能】

产品按性能分为一等品和合格品两个质量等级，

产品物理性能，符合JC/T852-1999标准AE-2指标要求，见表1。

主要物理性能表

| 序 号 | 项 目 |  | 技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一等品 | 合格品 |
| 1 | 外观 |  | 黑色、粘稠状、细腻、均匀胶状液体 |  |
| 2 | 含固量 % ≥ |  | 43 |  |
| 3 | 抗裂性 | 基层裂缝，mm | 0.3 | 0.2 |
| 4 |  | 涂膜状态 | 无裂纹 |  |
| 5 | 低温柔性，ф10mm，2h |  | -15℃ | -10℃ |
| 6 |  |  | 无裂纹、断裂 |  |
| 7 | 粘结性，MPa |  | 0.20 |  |
| 8 | 耐热性，80℃，5h |  | 无流淌、鼓动、滑动 |  |
| 9 | 不透水性，0.2Mpa,30min |  | 不渗水 |  |

【特点】

◆ 高温不流淌、低温不龟裂，温度适应性好。

◆ 产品具有良好的粘结性、抗裂性和柔韧性，并耐酸、碱等化学腐蚀、耐霉变、耐候。

◆ 涂料固化迅速，能在常温下及较低温度下冷施工，操作方便。

◆ 产品不含苯等有毒溶剂。

【适用范围】

◆ 一般建筑的屋面工程以及厕浴间、厨房间等工程防水；也适用于屋面以及地下室、墙体等的防潮。

◆ 可直接涂在各种管道、混凝土表面防腐处理。

【构造特点】

◆ 基层——水泥砂浆或混凝土防水基层，在转角处均应做成圆弧，阴角直径宜大于50mm，阳角直径宜

大于10mm，易开裂部位应设凹槽。

◆ 涂膜防水层——屋面工程多道或一道设防时，涂膜厚度均不应小于3mm，可根据设计要求铺设1~2层

胎体增强材料，形成一布四涂或二布六涂的防水构造，厕浴间、楼地面等室内防水以及地下、墙面抗

渗、防潮，涂膜厚度不应小于1.5mm。

【施工要点】

◆ 基层处理——基层表面应平整、坚实、干燥，无尖锐角和起皮等缺陷，裂缝和管根留设的凹槽内嵌填

密封材料，施工前应将基层清理、清扫干净。

◆ 细部附加防水层施工——阴阳交、管根等细部应先进行有胎体增强材料的附加防水层施工，应先在基

层上涂布涂料，然后铺设胎体增强材料，上面再涂布涂料至少两遍，附加层厚度大约1.0mm，变形缝、

裂缝部位先铺胎体增强材料。

◆ 大面防水层施工，防水层应分遍涂布，后一遍应在前一遍表面干燥（约4h）后再涂，并与前一遍方

向垂直，需要增设胎体增强材料时，应边涂布涂料边铺设胎体材料，胎体材料应铺平。并用毛刷排除

气泡，使其与涂料粘结牢固。胎体材料搭接宽度宜为70—80mm。胎体材料上面应根据涂膜要求分2-3

遍涂布涂料，涂膜厚度不小于1.0mm。涂膜防水层涂料用量约为1mm厚，需涂料2kg/㎡，

◆ 收头和边缘处理—增涂涂料2—4遍做封闭。

◆ 保护隔离层施工——防水层完成并验收合格后，即可按设计要求设置保护隔离层。

【施工注意事项】

◆ 防水涂料施工时的环境温度最低不得低于-5℃，预计涂料在初始固化前有雨、雪气候出现时不宜施工。

◆ 大面积涂刷时，涂刷胶料不宜过厚，不能漏刷，涂膜厚度均匀，立面施工时以不流淌、不堆积为宜。

◆ 施工现场应通风良好，并配备消防器材。

【包装、贮存和运输】

◆ 产品包装于清洁干燥密闭铁桶中，容积为25kg/桶，50kg/桶，200kg/桶三种。

◆ 产品为易燃易爆危险品材料，运输时应注意安全，注意防火，防止雨淋、暴晒、挤压、碰撞，保持包

装完好无损并且符合运输部门有关规定。

◆ 产品在存放时应保证通风、干燥防止日光直接照射，并远离火源和热源，夏季室温过高时设法降温；

贮存期为一年。

溶解型再生橡胶沥青防水涂料的具体资料和小样请向公司索取。本公司的联系方式：

全国统一热线：400-888-0948

电话：0717-6336728

传真：0717-6073665

24小时热线:139- 0720 -2686

邮箱:hbyqfsgs@163.com

网址:http://www.hbyqfs.com

地址：湖北省宜昌市城东大道16-6-125号

湖北雨晴防水工程有限公司