苏州菲尔德特种纺织品有限公司专用生产高硅氧防火布（高硅氧耐火布高硅氧挡火帘高硅氧挡火布高硅氧防火毯高硅氧防火布）

●高硅氧防火布（高硅氧耐火布高硅氧挡火帘高硅氧挡火布高硅氧防火毯高硅氧防火布）是一种耐高温无机纤维，软化点接近1050℃，可长期在300-800℃环境下使用，以优良的化学稳定性、良好的介电性能，对所制成的织物，大量用于火箭、航天器防热烧蚀材料；耐高温绝热、绝缘材料；防火服、挡火帘、特种高温手套；高硅氧布还适用于在大型商城、超市、宾馆等公共娱乐场等等

●高硅氧防火布（高硅氧耐火布高硅氧挡火帘高硅氧挡火布高硅氧防火毯高硅氧防火布）

质地柔软、耐热的的高硅氧织物，通过酸洗使SiO2含量达到96%，是完全不燃烧的无机物质。产品具有优良的耐热、电绝缘性能，主要适用于在热环境如焊接、高温等中的防护，以及紧急救助时的热、电绝缘，可广泛制作防火窗帘、防火门、防火垫、防火毯、酒店装潢等防火用具。

●高硅氧防火布（高硅氧耐火布高硅氧挡火帘高硅氧挡火布高硅氧防火毯高硅氧防火布）性能特点:

SiO2≥96%；   热缩率<10%；   热失量≤3%

柔软，易设计加工；   优良的耐热性和绝缘性。

高硅氧防火布的厚×宽(mm)克重(g/cm2)织法

0.1×1000  100平纹     0.2×960   200平纹    0.3×960  300平纹

0.4×920   400缎纹     0.6×920   600缎纹    1.1×920   1100缎纹

1.7×920   1700缎纹

备注: 克重公差均为:士10%;

高硅氧防火布（高硅氧耐火布高硅氧挡火帘高硅氧挡火布高硅氧防火毯高硅氧防火布）

高硅氧防火布（高硅氧耐火布高硅氧挡火帘高硅氧挡火布高硅氧防火毯高硅氧防火布）

防火等级：A级-不燃,

执行标准GB8624-2006，德国标准DIN4102 A1级

（通过国家消防产品质量监督检验中心检验）通过安全防火检验.