重庆电焊毯
重庆电焊毯是用玻璃纤维复合材料缝制而成，具有优良组织结构及耐高温、电绝缘、抗氧化等优良特性，耐高温为550℃—1100℃。重庆电焊毯可以帮助保护物品及工作区,抵挡电焊火花飞溅。
重庆电焊毯的详细说明
重庆电焊毯适用于在焊接等有火花、易引起火灾的场合，能够抵挡火花飞溅、熔渣、烧焊飞溅物等，起到隔离工作场所、分隔工作层、杜绝焊接工作中可能引起的火灾危险。
规格型号（举例） 基布 耐温度 卷长 幅宽 厚度
DHT 1000×1000/80 玻璃纤维 550℃ 50m 1-2m ≥0.8mm
DHT 1000×1000/130 玻璃纤维+涂层 800℃ 50m 1-2m ≥1.3mm
DHT 914×1000/60 高硅氧纤维 1100℃ 50m 1-2m ≥0.6mm
其它尺寸可根据要求订制。
重庆电焊毯经过不同涂层或复合处理（PVC、氯酊胶、蛭石、硅胶、铝箔等）可达到不同的使用效果：防水、耐磨、防腐蚀、耐油、热反射、提高耐温度及保温时间。对于物体温度大于550℃的，建议使用经蛭石涂层的玻璃纤维织物或高硅氧纤维织造的织物。未经涂层的材料一般更为柔软，较适于覆盖物体。
厚度小于0.6mm的重庆电焊毯应置于垂直面上使用，使火花在初次接触后掉落,避免击穿重庆电焊毯；水平面上使用时应选用大于0.6mm厚度的重庆电焊毯。