# 博韧®热塑性弹性体VT-65N产品数据单

| 博韧®VT-65N是一种抗紫外线，耐气候老化，具有优异的机械性能及耐高温性能的热塑性弹性体橡胶TPV（EPDM/PP）。该牌号是特别为注射、挤出制品而设计，广泛用于汽车及电子、电器、建筑行业的各类密封条、电线电缆等。粒子呈自然色、用纸塑袋包装，25Kg/袋。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 性能 | 测试方法 | 测试单位 | 典型值 |
| 硬度，5秒 | ASTM D2240 | Shore A | 65 |
| 比重 | ASTM D792 | - | 0.96 |
| 拉伸强度 | ASTM D412 | MPa | 6.0 |
| 断裂伸长率 | ASTM D412 | % | 414 |
| 100%定伸强度 | ASTM D412 | MPa | 2.9 |
| 撕裂强度 | ASTM D624 | KN/m | 25 |
| 收缩率 | ASTM D395 | % | 1-2 |
| 脆化温度 | ASTM D746 | ℃ | -60 |
| 压缩形变（70℃×22h） | ASTM D395 | % | 32.5 |
| 热空气老化后（100℃×72h） ASTM D573 |  |  |  |
| 硬度，5秒 | ASTM D573 | Shore A | 67 |
| 拉伸强度保持率 |  | % | 93 |
| 断裂伸长率保持率 |  | % | 91 |
| 热空气老化后（136℃×168h） |  |  |  |
| 硬度，5秒 | ASTM D573 | Shore A | 62 |
| 拉伸强度保持率 |  | % | 92 |
| 断裂伸长率保持率 |  | % | 90 |
| 耐臭氧老化试验 （O3，100ppm，40℃×96h） | ASTM D1119 | / | 无裂纹 |
| 氙灯老化（65℃×2000h 8KJ/m-2h） |  |  |  |
| 拉伸强度保持率 | ASTM D4459 | % | 90 |
| 断裂伸长率保持率 |  | % | 90 |
| 耐油性能（125℃×70h，3#） | ASTM D471 | % | 50 |
| 抗化学／溶剂性 | ASTM D543 | / | 优良 |
| 介电常数 | ASTM D150 | / | 2.34 |
| 燃烧性能 | ISO 3795 | mm/min | <100 |
| 气味性试验 |  |  |  |
| 23±2℃/24h | Q/SQR.04.103-2004 | / | 1级 |
| 40±2℃/24h |  | / | 2级 |
| 80±2℃/2h |  | / | 2级 |
| 散发性试验 |  |  |  |
| 有机物含量 | Q/SQR.04.098 | ugC/g | 0.58 |
| 冷凝组分 |  | mg | 1.9 |
| 体积电阻率 |  |  |  |
| 20℃体积电阻率 | ASTM D257 | Ω·m | 1.6X1014 |
| 70℃体积电阻率 |  | Ω·m | 1.1X1012 |
| 95℃体积电阻率 |  | Ω·m | 1.0X1012 |

（备注：以上为典型数据值）

博韧®VT-65N是以EPDM为主基材的热塑性弹性体，可以在常规的塑料成型机械上加工成型，加工温度具有宽广的范围。通常成型温度设置如下：

| 后部 | 中部 | 前部 | 模头 |
| --- | --- | --- | --- |
| 170±10℃ | 180±10℃ | 190±10℃ | 180±10℃ |

加工之前，必须对该原料进行干燥，干燥条件为80-100℃/2h，推荐使用托盘在烘箱干燥，如果加工后，发现制品有气泡、容易破裂，建议继续干燥80-100℃/1h

加工该原料之前和之后，用聚丙烯或聚乙烯清洗料筒，如果发现制品表面不光滑或有小疙瘩，建议拆下模头进行清理

洁净的边角料可以回复利用，使用之前需要干燥，添加15%不会影响产品的性能

可以用色粉和聚烯烃基色母粒着色，通常用聚丙烯基色母粒可获的最佳的表面效果