内容提要：高温高压电站截止阀（手动） 
J61Y-200 / J61Y-250 / J61Y-320电站焊接截止阀主要特点及用途 
 1.阀门与管路连接采用焊接式结构。 
2.密封面不易磨损、擦伤，密封性能好，寿命长。 
3.结构紧凑，启闭性好、高度小、维修方便。 
4.适用于水、蒸汽、油品管路上，具有耐高温、耐高压的特点。 
J61Y-200 / J61Y-250 / J61Y-320 电站焊接截止阀主要性能和使用范围

| 产品型号 | 公称压力PN（MPa） | 试验压力 （MPa） |  | 试验压力 （MPa） |  |  | 适用温度（℃） | 适用介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 壳体强度 | 密封 | P54 | P55 | P57 |  |  |
| J61H/Y-100 | 10 | 15 | 11 |  |  |  | ≤450 | 水、蒸汽、油品 |
| J61H/Y-200 | 20 | 30 | 22 |  |  |  |  |  |
| J61H/Y-250 | 25 | 37.5 | 27.5 |  |  |  |  |  |
| J61H/Y-320 | 32 | 48 | 36 |  |  |  |  |  |
| J61Y-P54/100V |  | 30 | 22 | 10 |  |  | ≤540 | 蒸汽 |
| J61Y-P54/140V |  | 38 | 28 | 14 |  |  |  |  |
| J61Y-P54/70V |  | 48 | 36 | 17 |  |  |  |  |
| J61Y-P55/100V |  | 38 | 28 |  | 10 |  | ≤550 |  |
| J61Y-P55/140V |  | 48 | 36 |  | 14 |  |  |  |
| J61Y-P55/170V |  | 53 | 39 |  | 17 |  |  |  |
| J61Y-P57/1OOV |  | 48 | 36 |  |  | 10 | ≤570 |  |
| J61Y-P57/140V |  | 55 | 40 |  |  | 14 |  |  |
| J61Y-P57/170V |  | 60 | 44 |  |  | 17 |  |  |

J61Y-200 / J61Y-250 / J61Y-320 电站焊接截止阀主要零件材料

| 零件名称 | 阀体 | 阀盖 | 阀杆 | 阀瓣 | 密封面 | 填料 | 阀杆螺母 | 手轮 | 紧固件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J61H型 | 25 WCB | 25 40Cr | 铬不锈钢 铬钼铝钢氮化 | 铬不锈钢 | 铬不锈钢 | 柔性石墨 | 铝青铜 | 可锻铸铁 | 优质碳钢铬钼钢 |
| J61Y型 | 25 WCB | 25 40Cr | 铬不锈钢 铬钼铝钢氮化 | 25 | 硬质合金 | 柔性石墨 | 铝青铜 | 可锻铸铁 | 优质碳钢铬钼钢 |
| J61Y-P54型 | ZG20CrMoV 12Cr1M01V | 12Cr1M01V | 20Cr1M01V 25Cr2M01V | 12Cr1M01V | 硬质合金 | 柔性石墨 | 铝青铜 | 可锻铸铁 | 铬钼钢 |
| J61Y-P55型 | ZG15CrMoV 12Cr1M01V | 12Cr1M01V | 20Cr1M01V 25Cr2M01V | 12Cr1M01V | 硬质合金 | 柔性石墨 | 铝青铜 | 可锻铸铁 | 铬钼钢 |
| J61Y-P57型 | ZG15CrMOV 12Cr1M01V | 12Cr1M01V | 20Cr1M01V 25Cr2M01V | 12Cr1M01V | 硬质合金 | 柔性石墨 | 铝青铜 | 可锻铸铁 | 铬钼钢 |

J61Y-200 J61Y-250 J61Y-320 电站焊接截止阀

◆主要尺寸表 型号; 公称通径DN（mm）; 尺寸 （mm）. L; D1; D2; H. J61H-200 J61Y-200; 10; 130; 10; 30; 210. 15; 130; 12; 30; 210. 20; 170; 22; 42; 480. 25; 170; 27; 42; 520. 32; 200; 34; 52; 728. 50; 350; 53; 76; 728. 80; 500; 86; 108; 898. 100; 600; 107; 161; 890. J61H-250 J61Y-250 J61H-320 J61Y-320; 20; 150; 25; 40; 576. 32r; 180; 32; 55; 606. 50; 250; 50; 83; 722. 65; 430; 65; 98; 811. 80; 470; 80; 105; 895. 100; 600; 100; 142; 1179. J61Y-P54100V J61Y-P54140V; 20; 17; 22; 42; 480. 25; 170; 27; 42; 520. 32; 200; 34; 52; 728. 50; 350; 53; 76; 728. 80; 500; 86; 108; 898. 100; 600; 107; 161; 890. J61Y-P54170V J61Y-P54170V J61Y-P57170V J61Y-P54195V J61Y-P54195V J61Y-P54200V; 10; 120; 12; 23; 500. 20; 170; 24; 42; 533. 25; 175; 28; 45; 545. 32; 190; 35; 54; 560. 50; 340; 46; 50; 648. 65; 430; 69; 92; 565. 80; 470; 85; 118; 600. 100; 560; 105; 145; 680.