铁路.电力.化工专用 >> TD-9聚合物修补砂浆

产品编号：; TD209. 产品名称：; TD-9聚合物修补砂浆. 规 格：; 10kg+40kg/组. 产品价格：; 5500元/吨. 产品类别：; 铁路.电力.化工专用.

产 品 说 明

产品编号：TD209 产品简介 本品是由改性有机高分子乳液、化学助剂、硬质干混料经工厂化加工而成的聚合物修补加固砂浆。具有优异的抗裂性、抗渗性、强度高、粘结力好，适用于各种复杂环境和光滑基层施工。本品可保护其修补的混凝土中钢筋免遭侵蚀，提高了抗碳化、抗氯离子渗透的能力。 产品用途 1、适用于桥梁、轨道板、混凝土路面等高性能混凝土的修补以及混凝土结构（梁、柱、板等）的外形修补或外形重 塑。 2、适用于水工、工业建筑物混凝土的孔洞、蜂窝、麻面等缺陷修补加固以及混凝土阳台、栏杆、楼梯、台阶等的修补。 性能指标 施工工艺 一、基层处理： 1、对混凝土预制件表面的缺陷进行清理，剔除剥落、疏松、蜂窝和腐蚀等劣化混凝土并用清水冲洗干净。 2、对路面、桥面和停车场等可按施工设计要求将缺陷面切割和剔凿成成规定的几何尺寸与深度后再进行表面清理。 二、材料配制： 1、按照胶料：粉料=1：4的产品配合比检查产品包装数量、规格、型号、生产日期，确保产品在厂家规定的保质期内。 2、采用搅拌机按照胶料：粉料=1：4的比例（重量比）机械搅拌3-5分钟至均匀水泥胶浆。 三、修补施工： 1、用抹刀将砂浆用力压抹至修补面上，一般修补层厚度不超过30mm，每次压抹不超过10mm为宜，待表干后再进行上面一层的施工。 2、施工完成后，对裸露的砂浆表面实施阴湿养护。 注意事项 1、配好的胶浆应在60分钟内用完，严禁使用未拌合均匀或已处于初凝状态的胶浆。 2、胶料存放时间较长后会出现分层现象，使用前应先搅匀方可使用。 3、施工温度宜控制在5℃以上。 包装储存 1、胶料：标准包装规格为10±0.5公斤/桶，或50公斤/桶，宜储存在5℃以上阴凉、通风环境中，避免阳光暴晒，密封状态下，保质期为6个月，可按一般货物运输。 2、粉料：标准包装规格为40±0.5公斤/袋，宜储存在干燥、通风环境中，防水、防潮，未开封状态下保质期为6个月，可按一般货物运输。.