阶梯环是由英国传质公司开发的一种新型开孔型填料。阶梯环（ＣＭＲ）它的高约为直径的一半，一边有锥形翻边，环壁上开有窗孔，并有弯曲叶片伸向环心。由于高度减小及锥形翻边的特殊结构，不但改善了填料层内气液分布，而且增加了气液接触点，有利于液体汇聚分散及膜表面的不断更新，使传质得到强化，一般阶梯环填料较鲍尔环填料的通量可提高１０－２０％，压降低３０－４０％，分离效率视具体工艺均有不同程度的提高。阶梯环具有壁薄、耐热、空隙大、通量大、阻力小等特点，特别适用于真空精馏塔，处理热敏性、易分解、易聚合、易结碳的物料。金属阶梯环的优点: 1、减少压力降：金属阶梯环在气液流的路径上空隙大，通量大，可以有效的减少气压降。2、增大反应塔容量：反应塔容量的增大是压力降减少的直接原因。金属阶梯环使反应触点远离伴有溢流现象的压力降触点，这意味着能处理更多的气液，反应塔容量加大。3、增强防污能力：金属阶梯环的指向位置使气液流方向上的空隙达到最大值，因此任何固体的圬垢都能随着气液流通过填料层。4、提高反应效率：金属阶梯环最大限度保证其环面垂直而非平行，这种设计运用在传质中优势更为突出。因为反应效率取决于接触面的大小。平行面的设计会使环内侧面接触不到液体，从而形成干面。干面在传质中几乎不起作用，但是金属阶梯环的垂直设计大大降低干面的可能性，从而有效的提高效率。

几何特性参数：

| 型号 | 外形尺寸mm | 堆积个数n/m3 | 堆积密度Kg/m3 | 比表面积m2/m3 | 空隙率% | 干填料因子m-1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dg25 | 25×12.5×0.5 | 98120 | 383 | 221 | 95.1 | 257 |
| Dg38 | 38×19×0.6 | 30040 | 325 | 153 | 95.9 | 173 |
| Dg50 | 50×25×0.8 | 12340 | 308 | 109 | 96.1 | 123 |
| Dg76 | 76×38×1.2 | 3540 | 306 | 72 | 96.1 | 81 |

- 荣茂净水咨询热线：0371-64225696 传真：0371-64225696 手机：13526466298  18638742646 QQ：1369997063 联系人：王经理                                                                                     阶梯环填料本厂生产的阶梯环填料吸收了拉西环的特点，同时对鲍尔环进行了适当的改进，环的高径比为1：2，并在一端增加了锥形翻边，减少了气体通过床层的阻力，并增大了通量，填料强度较高，由于其结构特点，使气液分布均匀，增加了气液接触面积而提高了传质效率。阶梯环具有优异的耐酸耐热性能，能耐除氢氟酸以外的各种无机酸、有机酸及有机溶剂腐蚀，可在各种高温场合使用，应用范围十分广泛，可用于化工、冶金、煤气、环保等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、洗涤塔、再生塔等。 
聚丙烯阶梯环特性数据规格型号外径*高*厚 mm 堆积个数 n/m3堆积重度 Kg/m3比表面积 m2/m3空隙率 m3/m3干填料因子 m（-1）Φ16 16*8.9*1.1 299136 135.6 370 0.85 602.6Φ25 25*12.5*1.4 81500 97.8 228 0.90 312.8Φ38 38*19*1 27200 57.5 132.5 0.91 175.8Φ50 50*25*1.5 10740 54.8 114.2 0.927 143.1Φ76 76*37*3 3420 68.4 90 0.929 112.3执行标准中华人民共和国机械行业标准HG／T 3986-2007《塑料塔填料技术条件》。中华人民共和国行业标准--塑料阶梯环填料（HG/T21557.3-2006） 
聚丙烯阶梯环在CO2水洗塔中应用 ：某化肥厂CO2水洗塔，将原Dg50瓷拉西环填料更换为Dg塑料阶梯环填料后，该塔气体负荷增加了40%，压降仅为瓷拉西环的1/2.又如某化肥厂改造后气体负荷增加10%，压降减少1/2，CO2的吸收率提高了10~20%。 
聚丙烯阶梯环在盐卤脱溴中应用 ：某盐厂采用亚硫酸法从地上卤水中吹溴，其吹出塔和吸收塔均采用Dg50瓷拉西环填料。该厂在Φ300mm的实验塔中采用Dg50塑料阶梯环填料进行实验，证明塑料阶梯环填料的压降仅为瓷拉西环填料的30%左右，采用6.5mm高的塑料阶梯环填料层，可相当10m瓷拉西环填料层的吹出和吸收效果。根据对年产500t吹溴厂的初步设计估算，采用塑料阶梯环填料。代替瓷拉西环填料充填吹出塔和吸收塔，采用亚硫酸法的工艺条件，可较过去用碱法制溴成本下降16%，基建投资可降低15%。该装置现已投产。 酸洗尾气吸收塔 ：酸洗尾气吸收塔对填料的要求是既能耐酸性尾气的腐蚀，又具有较高的吸收效率和较低的压降，以利降低能耗和采用耐酸性尾气腐蚀的低压塑料风机。四机部第十设计院设计了SPF型酸性气体处理装置的定型设备，其中吸收塔内装Dg38塑料阶梯环2m，用10%NAOH溶液吸收HCl，H2SO4，HF等酸性尾气。吸收率可达可90%，全塔压降仅为27mmHg.采用10%NaOH溶液及喷气体氨的办法吸收HNO3尾气，效率可达70~80%。酸雾净化塔 ：某钢厂酸雾净化塔中充填聚丙烯阶梯环填料，用1%的废NaOH做吸收液，吸收H2SO4酸雾，平均吸收率可达95%，氮氧化物平均吸收率达63.7%，达到国家颁布的排放标准。                                                                 郑州荣茂净水材料厂是国内生产净水材料的专业厂家，技术力量雄厚，设备精良，工艺先进，有十多个系种，近百种产品，被建设部定为专业产品推广厂家。产品被广泛用于城镇供水、排水、冶金、电力、工业污水处理等领域。主要产品：水处理材料系列：1、活性炭。2、净水剂--新型高效聚合氯化铝、活性氧化铝、聚丙烯酰胺、硫酸铝。 3、滤料-纤维球、石英砂、海绵铁、无烟煤、沸石、泡沫滤珠、磁铁矿、锰砂、鹅卵石等滤料及各种挂膜生物陶粒滤料。 4、填料--多面空心球、滤水帽、曝气软管、组合式填料、蜂窝斜管填料、悬浮生物球填料及各种化工填料。                                                     备注：产品要15吨以下走物流公司，15吨以上有荣茂货运部专车配送。　　
厂家24小时垂询热线：0371-64225696移动电话：13526466298  18638742646 销售经理：:王经理
（郑州荣茂净水材料有限公司-拥有自己的配货车）