泰安水木工程材料有限公司

综 合 性 能 测 试 报 告 单

| 实 验 名 称 |  | 综 合 性 能 测 试 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 |  | 膨润土防水毯 | 生产设备 |  | 防水毯机组 |  |
| 规 格 |  | 5000g/㎡ | 生产单位 |  | 防水毯车间 |  |
| 采样负责 |  | 王峰 | 生产班组 |  | 丙 |  |
| 试 验 项 目 和 结 果 | 项 目 |  |  | 实验结果 |  | 评定 |
|  | 幅宽（m） |  |  | 6 |  | 合格 |
|  | 单位面积g/㎡ |  |  | 5200 |  | 合格 |
|  | 拉力强度N/10CM |  |  | 620 |  | 合格 |
|  | 伸长率% |  |  | 10.8 |  | 合格 |
|  | 剥离强度N/10CM |  |  | 61 |  | 合格 |
|  | 垂直渗透系数CM/S |  |  | 3.6ⅹ10-9 |  | 合格 |
|  | 耐静水压 |  |  | 0.4Mpa,1h无渗漏 |  |  |
| 备注 | 样品按有关标准检测，检测结果判断合格。 |  |  |  |  |  |

审核：王峰                           操作：陈秀秀

泰安水木工程材料有限公司