| 检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产单位 |  |  | 泰安水木工程材料有限公司 |  |  | 样品规格 |  | 300g |  |
| 样品名称 |  |  | 土 工 布 |  |  | 样品产地 |  | 泰安水木工程材料有限公司 |  |
| 测试项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 |  |  |  |  | 技术指标 |  | 测试指标 |  | 单项评定 |
| 单位面积质量（g/m2） |  |  |  |  | 300 |  | 306 |  | 合格 |
| CBR顶破强力（KN） |  |  |  |  | ≥1.5 |  | 1.53 |  | 合格 |
| 拉伸试验 | 纵向 | 断裂强力（KN/M） |  |  | ≥9.5 |  | 9.6 |  | 合格 |
|  |  | 断裂伸长（%） |  |  | 25-100 |  | 50 |  | 合格 |
|  | 横向 | 断裂强力（KN/M） |  |  | ≥9.5 |  | 9.6 |  | 合格 |
|  |  | 断裂伸长（%） |  |  | 25-100 |  | 45 |  | 合格 |
| 撕 破 强 力 |  | 纵向撕破强力（KN0 |  |  | ≥0.24 |  | 0.25 |  | 合格 |
|  |  | 横向撕破强力（KN） |  |  | ≥0.24 |  | 0.25 |  | 合格 |
| 剥离强力（N/CM） |  |  |  |  | / |  | / |  | / |
| 垂直渗透系数 |  |  |  |  | K×（-10-1 10-3） |  | 1×（10-3 -）10-3 |  | 合格 |
| 耐水静压 |  |  |  |  | / |  | / |  | / |
| 综合评定 |  |  |  | 该批次产品各项指标均符合国家标准GB/T17638-1998的要求 |  |  |  |  |  |

批准：  陈秀秀    审核：李 平   报告：王伟