地址(Address)：深圳市观澜镇大水坑桔黄工业区B栋

电话(Tel)：0755-28197520      传真(Fax)： 0755-28198312

高性能导电石墨粉

我公司是深圳市高新技术企业，专业石墨及碳制品深加工，服务于锂电池和各种电池，同时我公司还提供导电用的导电石墨粉，具体说明如下：

1、 产品性能

石墨为六角晶体点阵结构，呈片状。耐高温，导电、导热性能良好，化学稳定性高，耐酸碱腐蚀，无毒无害，是优异的绿色环保材料。

2、 用 途

作为一种功能性导电填料，主要应用于无汞碱性电池、二次电池、锂离子电池、电子管内外涂料、电镀基层导电处理、防静电涂料、防静电油墨、导电涂料、导电油墨、电磁屏蔽涂料等。广泛应用于电子、机电、通讯、印刷、航空航天、兵器等各个工业部门的导电、电磁屏蔽、防静电领域。如电脑、手机、电子医疗设备、电子仪器仪表等电子、电工、通讯产品的电磁屏蔽、防静电。

3、 使用建议

a、   制品的导电性能与导电填料、基体树脂、助剂、溶剂及加工制备工艺有关，在涂层体系中，还与被涂物件的电性能有关。在防静电地坪中添加量为22%时，电阻值达10的3—4次方。

b、  在通常情况下，当导电石墨粉的添加量为～30%(重量百分比PWC)时，导电涂层的，体积电阻率小于100Ω.cm。随着导电石墨粉的添加量增加，涂层的电阻率会进一步降低。

联系人：吕春红  13148817631

4、特别说明

为了保证电阻均匀，请使用分散剂，如果是溶剂型的，推荐添加钛酸脂（耦联剂）或阿拉伯胶、草酸、醇类分散剂（乙二醇、乙丙醇）等；如果是水性的，请用洗涤剂类（含丰富的表面活性剂）添加。醇类分散剂既溶于水又溶于溶剂。

5、本产品重金属及其它有害物质含量均在规定标准范围内。符合ROHS指令要求，有SGS报告。

顺祝商祺！