MC-2000A型涂（镀）层测厚仪

一、概述：MC-2000A型涂（镀）层测厚仪是高新技术的结晶，它采用单片机技术，精度高、数字显示、示值稳定、功耗低、操作简单方便、触摸按键、单探头全量程测量、体积小、重量轻；且具有存储、读出、统计、低电压指示、系统/零点/两点校准，其性能达到当代国际同类仪器的先进水平。

二、主要技术性能：

1、测量范围：　　0~1200um

2、测量误差：　　<3%±1um

3、最小示值：　　1um

4、显示方式：    4位液晶数字显示

5、主要功能：

(1).测量： 单探头全量程测厚

(2).存储、删除： 可存入测量数据600个，对测量中的单个可疑数据进行删除，也可以删除存储区内的所有数据。

(3).读：　 读出已存入的测量数据

(4).统计： 设有三个统计量，平均值最大值最小值

(5).校准： 可进行零点校准、两点校准及系统校准

(6).电量： 具有欠压显示功能

(7).蜂鸣提示：操作过程中有蜂鸣提示                 市价：3900元

(8).打印：可打印测量值，选配微型打印机

(9).关机：具有自动关机和手动关机两种方法

6、电源：	　　　  两节1.5v电池

7、功耗：	  　　　最大功耗100mw

8、外形尺寸：    　126mm*51mm*27mm

9、重量：　　　　　160g（含电池）

10、使用环境温度：　0℃~+40℃  相对湿度：不大于90%

11、基体最小厚度：     0.5mm

12、基体最小平面的直径：7mm

13、最小曲率半径：     凸:1.5mm      凹:6mm

14、欠电压指示：       右上角显示＂＂

*临界厚度小：工件铁基厚度大于1mm时，其涂（镀）层厚度的测量不受铁基厚度影响。

三、配置：

1、涂层测厚仪主机（MC-2000A）         一台

2、1.5v电池 (7号)                      二节

3、探头                                一支

4、标准样片	     　　　　　　         一盒

5、小铝箱                              一个

6、说明书、合格证                      一套

选配件：微型打印机，数据线，操作软件，内防腐探头