耐磨PU吸尘管

关键词：耐磨PU吸尘管，耐磨吸尘管，PU耐磨吸尘管，PU钢丝伸缩管，PU钢丝伸缩软管，PU吸尘管，PU通风管

供求标题：供应耐磨抗撕裂PU吸尘管

用途:耐磨PU吸尘管用于输送高速流动强磨损力的颗粒、沙砾、碎石、细粒、玻璃、粉尘和屑片，玻璃业、木工业、钢铁业、塑料业、矿坑、造船业、水泥业等行业有广泛的使用。

性质：耐磨PU吸尘管极度耐磨损，抗撕裂；镀铜钢丝增强软管强度,耐高压、真空和抗压缩，高轴强度优越，令输送物质流畅，良好的抗化学性;弯曲半径小，约等于3倍外径。

构造:耐磨PU吸尘管以坚固弹性镀铜钢丝包覆于管壁；壁：特殊顶级聚醚型-聚氨酯，比普通PVC软管,橡胶管耐磨程度高10倍以上。

耐温范围:约-40℃至+90℃,短时间可达+120℃.

规格：耐磨PU吸尘管内径25-400mm,壁厚为0.6，0.9，1.2，1.5mm四种规格，亦可根据客户的需求定制非常规规格。