- 法兰抗硫球阀概述：
OQK系列抗硫球阀是根据用户的需求，为满足在硫化环境下的抗硫化就力裂化的要求，我们从设计，选材、制造、试验、表面处理及涂漆都严格按美国腐蚀化工程师协会NACE的有关标准要求进行。
    OQK系列抗硫球阀不仅选材广泛且内件材料均采用表面镀镍或316材质、密封圈采用特制的聚合物材料。使阀门不仅防腐蚀，抗硫化能力强，防火、防静电、密封性能好，适用压力与温度范围广，全通径与缩经齐备，并可配多种驱动装置，是化工、石油炼制、油气开采与输送系统理想的用阀门选择。
公称通径：DN50-400mm 2"-16" 
缩径：DN50-450mm 2"-18" 
公称压力：PN2.5-10.0MPa
CLASS：150-900Lb 
适用温度：－196℃-300℃

- KQ41F抗硫球阀主要性能及规范

| 公称压力 PN(MPa) | 试验压力(MPa) |  |  | 压力级 | 试验压力(MPa) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 壳体 | 高压液密封 | 低压气密封 |  | 壳体 | 高压液密封 | 低压气密封 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.6 | CLASS150 | 2.94 | 2.16 | 0.6 |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 |  | CLASS300 | 7.76 | 5.62 |  |
| 6.4 | 9.6 | 7 |  | CLASS600 | 15.3 | 11.23 |  |
| 10.0 | 15 | 11 |  | CLASS900 | 23 | 16.85 |  |

- KQ41F抗硫球阀型号、零件材料及主要参数

| 主要型号 |  | 零件名称 | 材质 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 碳钢 | 低温钢 | 不锈钢 |
| OQK4 1/7E OQK34 1/7E OQK64 1/7E OQK94 1/7E |  | 阀体 | A105 | A350LF2 | A182 F316 |
|  |  | 球体 | A105+镀镍 | A350LF2 | A182 F316 |
|  |  | 阀杆、固定轴 | 45/40cr+镀镍 | 42CrMo+镀镍 | A182 F316 |
|  |  | 阀座 | A105+镀镍 | A350LF2+镀镍 | A182 F316 |
|  |  | 密封圈 | 增强聚四氟乙烯 对位聚苯 |  |  |
|  |  | O型圈 | 氟橡胶 |  |  |
|  |  | 垫片、填料 | 柔性石墨 V型聚四氟乙烯 |  |  |
|  |  | 轴套 | SF自润滑轴承 |  |  |
|  |  | 螺栓 | A193 B7M | A193 B7M | 316 |
|  |  | 螺母 | A194 2HM | A194 7M | 316 |
| 应 用 规 范 | 结构长度按 | GB12221-89 ANSI B16.10 |  |  |  |
|  | 法兰尺寸按 | JB79-59 GB9113 HG20592-97 ANSI B16.5 |  |  |  |
|  | 焊接标准按 | GB12221-89 ANSI B16.25 |  |  |  |
|  | 检验试验按 | GB/T13927 JB/T9092-99 API598 |  |  |  |
|  | 防火试验按 | API 607 BS6755 II |  |  |  |