- 气动截止阀概述：

- 气动截止阀本阀采用双作用气缸，利用上腔进气或者下腔进气来远距离控制阀门，操作方便、灵活。气缸使用介质：压缩空气，氮气。结构简单、制造和维护方便；工作行程小，启闭时间短；关闭体（阀瓣）与阀座密封面采用锥面密封，关闭力小，耐冲刷，密封可靠。阀座可为更换式阀座，可任意组合与关闭件密封面材料的配对，以满足工况要求，延长使用寿命。

- 应用规范

| 设计与制造 |  | GB/T12235 |
| --- | --- | --- |
| 连接端尺寸 | 结构长度 | GB/T12221 |
|  | 法兰尺寸 | JB/T79 |
| 检验与试验 |  | JB/T9092 |
| 材料 | 碳钢 | GB/T12229 |
|  | 不锈钢 | GB/T12230 |
|  | 合金钢 | Q/ZB66 |
| 标志 |  | GB/T12220 |
| 供货 |  | JB/T7928 |

- 结构特点

1、选材考究，符合国内、外相关标准，结构合理，造型美观。
2、阀瓣、阀座密封面采用铁基合金堆焊或司太立（Stellite）钴基硬质合金堆焊而成，耐磨、耐高温、耐腐蚀、抗擦伤性能好，使用寿命长。
4、阀杆经调质及表面氮化处理，有良好的抗腐蚀性和抗擦伤性。
5、可采用各种配管法兰标准及法兰密封面型式，满足各种工程需要及用户要求。
6、阀体材料品种齐全，填料、垫片可根据实际工况或用户要求合理选配，能适用于各种压力、温度及介质工况。
7、倒密封采用螺纹连接密封座或本体堆焊奥氏体不锈钢而成，密封可靠，更换填料可在不停机情况下进行，方便快捷，不影响系统运行。

- 主要零件材料及主要用途

| 阀体 | 阀盖 | 阀瓣 | 密封圈 | 阀杆 | 填料 | 适用介质 | 适用温度 (≤℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WCB |  | WCB+D507MO | D577 | 2Crl3 | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 425 |
| ZGlCrl8Ni9Ti |  | 0Crl8Ni9Ti Stellite12 | Stellite6 | lCrl8Ni9Ti | PTFE | 硝酸类 | 200 |
| ZGlCrl8Ni2Mo2Ti |  | CF8M Stellite12 | lCrl8Ni2Mo2Ti | lCrl8Ni2Mo2Ti | PTFE | 磷酸类、 碱类、混酸 | 200 |
| ZG00Crl7Nil4M02 |  | CF3M Stellite12 | Stel1ite6 | 316L | PTFE | 磷酸类、 尿素、甲铵液 | 200 |
| ZGlCr5MO |  | ZGlCr5MO Stellite12 | Stel1ite6 | 25Cr2Mo1VA | 柔性石墨 | 水、油品、蒸汽 | 550 |

- 主要外形尺寸、连接尺寸及质量

| 公称压力 PN(MPa) | 公称通径 DN(mm) | 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 参考值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H |
| 1．6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 |  | 16 | 3 |  | 4-φ18 | 185 | 645 |
|  | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 |  | 18 | 3 |  | 4-φ18 | 232 | 690 |
|  | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 |  | 20 | 3 |  | 8-φ18 | 232 | 715 |
|  | 100 | 350 | 215 | 180 | 155 |  | 20 | 3 |  | 8-φ18 | 232 | 770 |
|  | 125 | 400 | 254 | 210 | 185 |  | 22 | 3 |  | 8-φ18 | 283 | 780 |
|  | 150 | 480 | 280 | 240 | 210 |  | 24 | 3 |  | 8-φ23 | 283 | 810 |
|  | 200 | 600 | 335 | 295 | 265 |  | 26 | 3 |  | 12-φ23 | 283 | 967 |
|  | 250 | 622 | 405 | 355 | 320 |  | 30 | 3 |  | 12-φ25 | 283 | 1143 |
|  | 300 | 698 | 460 | 410 | 375 |  | 30 | 4 |  | 12-φ25 | 283 | 1292 |
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 |  | 20 | 3 |  | 4-φ18 | 185 | 645 |
|  | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 |  | 22 | 3 |  | 8-φ18 | 232 | 690 |
|  | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 |  | 22 | 3 |  | 8-φ18 | 232 | 715 |
|  | 100 | 350 | 230 | 190 | 160 |  | 24 | 3 |  | 8-φ23 | 232 | 770 |
|  | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 |  | 28 | 3 |  | 8-φ25 | 283 | 780 |
|  | 150 | 480 | 300 | 250 | 218 |  | 30 | 3 |  | 8-φ25 | 283 | 810 |
|  | 200 | 600 | 360 | 310 | 278 |  | 34 | 3 |  | 12-φ25 | 283 | 967 |
|  | 250 | 622 | 425 | 370 | 332 |  | 36 | 3 |  | 12-φ30 | 283 | 1143 |
|  | 300 | 698 | 485 | 430 | 390 |  | 40 | 4 |  | 16-φ30 | 283 | 1292 |
| 4．0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 185 | 645 |
|  | 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 690 |
|  | 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 232 | 715 |
|  | 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4．5 | 8-φ23 | 232 | 770 |
|  | 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4．5 | 8-φ25 | 283 | 782 |
|  | 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4．5 | 8-φ25 | 283 | 875 |
|  | 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4．5 | 12-φ30 | 283 | 1160 |