- 耐磨陶瓷截止阀概述：

- 产品引用标准：

　　 设计与制造：GB12235 JB/T3595
　　 结构长度：GB12221
　　 压力温度等级：GB9131
　　 连接法兰：JG/T79 GB9113 HG20593-20635
　　 试验与检验：GB13927 JB/T9092

- 主要性能规范：

| 阀体 | 25 WCB | 12Cr1MoV | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 阀盖 | 25 WCB | 12Cr1MoV | ZGCr5Mo | ZG1Cr18Ni9Ti |
| 阀板 | 25 +工程陶瓷 | 25Cr2Mo+工程陶瓷 | ZGCr5Mo+工程陶瓷 | ZG1Cr18Ni9Ti+工程陶瓷 |
| 阀座 | 工程陶瓷 | 工程陶瓷 | 工程陶瓷 | 工程陶瓷 |
| 阀杆 | 2Cr13 | 25Cr2MoV | 25Cr2MoV | 1Cr18Ni9Ti |
| 阀杆螺母 | ZCuA110Fe3 | ZCuA110Fe3 | ZCuA110Fe3 | ZCuA110Fe3 |