- 升降式高压止回阀概述：

- H42Y升降式高压止回阀由上、下阀体用法兰连接阀门阀瓣、阀座密封面堆焊司太立合金。制造和验收条件按JB450的规定。

- 升降式高压止回阀主要零部件材料

| 零件名称 | 材料 |  |
| --- | --- | --- |
|  | H42Y－160C、320C | H42W-220R、320R |
| 阀体 | 合结钢 40 | 不锈钢 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 阀座、阀瓣 | 不锈钢 2CR13 | 不锈钢 0Cr18Ni12Mo2Ti |
| 弹簧 | 弹簧钢 50CrVA | 不锈钢 0Cr18Ni12Mo2Ti |

- 升降式高压止回阀主要性能规范

| 型号 | 公称压力 （Mpa） | 试验压力（Mpa） |  | 工作压力 （Mpa） | 工作温度 | 工作介质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 密封 | 强度 |  |  |  |
| H42Y-160/320 | 16 | 17.6 | 24 | 16 | ≤200℃ | C：氮、氢、氨 |
|  | 32 | 35.2 | 48 | 32 |  |  |
| H42Y-220/320 | 22 | 24.2 | 33 | 22 | ≤200℃ | R：尿素甲胺液 |
|  | 32 | 35.2 | 48 | 32 |  |  |

- 升降式高压止回阀主要尺寸和重量

| 型号 | 公称通径 DN(mm) | 尺寸 (mm) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D | D1 | D2 | Do | b | n-d | L | 重量/? |
| H42Y/W 160/220 | 10 | 135 | 60 | 95 | 12 | 20 | 3-￠18 | 232 | 12 |
|  | 15 | 175 | 60 | 95 | 15 | 20 | 3-￠18 | 288 | 12 |
|  | 25 | 190 | 68 | 105 | 23 | 20 | 3-￠18 | 325 | 29 |
|  | 32 | 210 | 80 | 115 | 29 | 22 | 4-￠18 | 350 | 43 |
|  | 40 | 265 | 115 | 165 | 39 | 28 | 6-￠26 | 460 | 95 |
|  | 50 | 330 | 115 | 165 | 48 | 32 | 6-￠26 | 505 | 115 |
|  | 65 | 360 | 145 | 200 | 61 | 40 | 6-￠29 | 564 | 156 |
|  | 80 | 390 | 170 | 225 | 74 | 50 | 6-￠33 | 700 | 246 |
|  | 100 | 430 | 195 | 260 | 93 | 60 | 6-￠36 | 750 | 292 |
|  | 125 | 460 | 235 | 300 | 119 | 75 | 8-￠39 | 789 | 351 |
|  | 150 | 500 | 255 | 330 | 136 | 78 | 8-￠42 | 840 | 374 |
|  | 200 | 550 | 315 | 400 | 165 | 90 | 8-￠48 | 900 | 480 |
| H42Y/W 220/320 | 10 | 135 | 60 | 95 | 10 | 20 | 3-￠18 | 232 | 12.2 |
|  | 15 | 175 | 68 | 105 | 17 | 20 | 3-￠18 | 288 | 12.2 |
|  | 25 | 190 | 80 | 115 | 23 | 22 | 4-￠18 | 325 | 33.1 |
|  | 32 | 210 | 95 | 135 | 29 | 25 | 4-￠22 | 350 | 46 |
|  | 40 | 265 | 115 | 165 | 42 | 32 | 6-￠26 | 460 | 110 |
|  | 50 | 330 | 145 | 200 | 53 | 40 | 6-￠29 | 505 | 130 |
|  | 65 | 360 | 170 | 225 | 68 | 50 | 6-￠33 | 564 | 211 |
|  | 80 | 390 | 195 | 260 | 85 | 60 | 6-￠36 | 700 | 341 |
|  | 100 | 430 | 235 | 300 | 103 | 75 | 8-￠39 | 750 | 380 |
|  | 125 | 460 | 255 | 330 | 120 | 78 | 8-￠42 | 789 | 435 |
|  | 150 | 500 | 315 | 400 | 136 | 90 | 8-￠48 | 840 | 463 |
|  | 200 | 550 | 380 | 480 | 165 | 110 | 8-￠55 | 900 | 502 |