河北五星电力设备有限公司业务部

联系人：薛冰冰

联系电话：15369356027  0311-8552160

QQ：2641976087

- 一、河北石家庄五星厂家供应绝缘橡胶板绝缘胶板防静电橡胶板 绝缘胶垫\绝缘胶板\绝缘橡胶板\绝缘毯\绝缘垫特点： 物理机械性能良好，具有优良的绝缘性能，可在干燥的-35~+100℃空气中介电系数要求高的环境中工作。通过43KV测试，正常工作在660V的状态下。 外观及规格尺寸要求：  斑痕或凹凸部分的深度或高度不得超过胶板厚度公差，气泡每平方米内，面积不于1cm2的气泡不超过5个，任意两个气泡间距离不小于40mm，其中杂质深度及长度不超过胶板厚度不小于40mm，胶垫边缘不齐或海绵状部分宽度不超10mm，长度不超过胶板总长的1/10，并且不允许有裂痕。

- 贮存： 绝缘垫应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。 国家标准：配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿. 本公司生产各种绝缘胶垫。 按照电压等级可分为：5kv,10kv,20kv,25kv,35kv 按颜色可分为：黑色胶垫，红色胶垫，绿色胶垫 按厚度可分为：3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm 绝缘胶垫结构：    绝缘胶垫应采用胶类绝缘材料制作。

- 绝缘胶垫工艺及成型：    绝缘胶垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。    绝缘胶垫厚度：   在整个绝缘胶垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25) mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘胶垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

- 绝缘胶垫国家标准：    配电室电压10KV选 8mm厚 工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚 工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压 选5mm厚 500V以下 工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒击穿.    绝缘胶垫

河北五星电力设备有限公司业务部

联系人：薛冰冰

联系电话：15369356027  0311-8552160

QQ：2641976087

供应绝缘胶垫：绝缘胶垫适用于电子场所工作台和地面的铺设，电站、变电所地面的铺设和装设； 
绝缘胶垫又名：绝缘橡胶垫-橡胶垫-胶垫 
绝缘胶垫型号：3mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mm 
绝缘胶垫颜色：红色、黑色、绿色 
绝缘胶垫品牌：冀虹牌 
绝缘胶垫生产地址：石家庄晋州市 
1.电压等级及相对应的胶垫的厚度： 
（1）5KV绝缘垫,  绝缘胶板 
技术参数：厚度3mm；颜色  红，黑，绿；比重：5.5KG/m2 
（2）10KV绝缘胶垫，绝缘胶板   
技术参数：厚度5mm；颜色  红，黑，绿；比重：9KG/m2 
（3）15KV绝缘垫  ，绝缘胶板 
技术参数：厚度5mm；颜色  红，黑，绿；比重：9KG/m2 
（4）20KV绝缘胶垫  ，绝缘胶板 
技术参数：厚度6mm；颜色  红，黑，绿；比重：11KG/m2 
（5）25KV绝缘垫，绝缘胶板 
技术参数：厚度8mm；颜色  红，黑，绿；比重：14.5KG/m2 
(6)  30KV绝缘垫，绝缘胶板 
技术参数：厚度10mm；颜色红，黑，绿；  比重：18KG/m2 
(7)  35KV绝缘胶垫 
技术参数：厚度12mm；颜色红，黑，绿；  比重：21.6KG/m2 
2.供应防静电绝缘橡胶板,导静电橡胶板    色泽  绿色+黑色（复合）   
产品特点  色彩艳丽，耐磨性能好，具有优良的防静电、导静电性能。防静电指标10^6-10^9欧姆，导静电指标10^1-10^6欧姆。   
产品用途  可用于微机室铺设地板及工作台或冲制垫圈。   
3.供应耐热绝缘胶垫、绝缘胶板    色泽  黑色，红色，绿色等  产品特点  具有较高的硬度，较好的耐热性能。可在温度为-30~+100℃之间，压力不大的条件下于蒸汽、热空气等介质中工作。   
产品用途  适用于冲制各种形状的垫圈和隔热垫板。   
4.供应耐酸碱绝缘橡胶板、绝缘胶垫    色泽  黑色，红色，绿色等   
产品特点  具有较高硬度，耐酸、碱性能。可在温度为-30~+60℃之间20%的酸（碱）液体中工作。   
产品用途  可作冲制各种形状的垫圈及铺盖各种机械设备。   
5.供应耐油绝缘橡胶板、绝缘胶垫    色泽  黑色，红色，绿色等  产品特点  具有较高硬度，较好的耐溶剂膨胀性能。可在温度为-30~+100℃的机油、变压器油、汽油等介质中工作。  产品用途  适用于冲制各种形状的垫圈。   
6.供应阻燃橡胶板  色泽  黑色  产品特点  具有很好的延缓着火、降低火焰传播速度，离火自熄的特点。  产品用途  可用于高温易燃环境的铺设   
8.供应氯丁橡胶板氯丁胶板具有优良的耐热老化性，广泛用于电子、热老化场所，可作为耐油材料使用。 
  9.供应无毒橡胶板  色泽  白色  产品特点  具有无毒或低毒性。  产品用途  可用于食品生产或食品加工业的工作台面或堆放处铺贴。 
  10.供应橡胶地板  色泽  黑色，灰色，蓝色，绿色等  产品特点  具有中等压力，较好的耐磨性能、抗冲击性、抗老化性、防水、防滑、抗震性能及较好的韧性。，具有防滑、美观及保护功能。可分为颗粒和非颗粒两种类型。  产品用途  适用于体育馆防止哑铃及杠铃在重力作用下砸坏地板以及保护运动员的人身安全或仓库、房间等地面铺设。 
  11.供应特种胶板绝缘材料橡胶制品主要产品：绝缘胶板,耐酸碱胶板,耐油胶板,耐热胶板,阻燃橡胶板,氯丁胶板，耐磨胶板，  丁青胶板，防静电橡胶板,导静电胶板，  硅橡胶板,  橡胶板,  无毒橡胶板,高弹性胶板，吸音胶板，隔音胶板，橡胶地板,  彩色胶板,防滑胶板，  刻字胶板,  自粘橡胶板、新型橡胶地毯。

河北五星电力设备有限公司业务部

联系人：薛冰冰

联系电话：15369356027  0311-8552160

QQ：2641976087

绝缘橡胶垫结构：
　　绝缘橡胶垫应采用胶类绝缘材料制作。 
　　绝缘橡胶垫工艺及成型： 
　　绝缘垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。 
　　绝缘橡胶垫厚度： 
　　在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

绝缘胶板 绝缘橡胶板 绝缘橡胶板密度 电绝缘橡胶板 天津绝缘橡胶板 绝缘橡胶板价格 山东绝缘橡胶板 河北橡胶板生产厂家 橡胶板生产厂家 绝缘橡胶板生产厂家 绝缘橡胶板国家标准   绝缘橡胶板厂家 南京绝缘橡胶板 电力绝缘橡胶板 高压绝缘橡胶板

河北五星电力设备有限公司供应 【红色绝缘胶垫】【黑色绝缘胶垫】高压绝缘胶垫，防滑绝缘胶垫，配电室绝缘胶垫，35kv绝缘胶垫，30kv绝缘胶垫，12mm绝缘胶垫，8mm绝缘胶垫，10kv绝缘胶垫，另外还有电力专用挡鼠板，驱鸟器。配电室挡鼠板，挡鼠板升级产品电子驱鼠挡鼠板，超声波驱鼠挡鼠板，以及电力电线专用驱鸟器，防护罩，除冰工具，欢迎来电咨询选购

河北五星电力设备有限公司A10   五星电力纪松松

联系人：郭英

手机：15369356017

QQ：1872374212

河北五星电力设备有限公司绝缘胶垫

一、绝缘胶垫（绝缘胶板，绝缘橡胶垫，绝缘垫）应采用胶类绝缘材料制作。
二、广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。
     应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射
三、一般电压为10KV时，可选用不小于 6mm厚，工频耐压实验10000V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板； 电压为35KV时，可选用不小于10-12mm厚，工频耐压实验
   15000V， 1分钟不击穿的绝缘垫胶板； 电压为0.4KV低压时，可选用不小于3mm厚，工频耐压实验3500V， 1分钟不击穿的绝缘垫胶板
四、绝缘垫分类：
   1、按照电压等级可分为：
（1）5KV绝缘垫 技术参数：厚度3mm；
（2）10KV绝缘胶垫 技术参数：厚度5mm；
（3）15KV绝缘垫 技术参数：厚度5mm；
（4）20KV绝缘胶垫 技术参数：厚度6mm；
（5）25KV绝缘垫技术参数：厚度8mm；
  (6) 30KV绝缘垫技术参数：厚度10mm；
  (7) 35KV绝缘胶垫技术参数：厚度12mm；
2．按颜色可分为：
(1)红色绝缘垫
(2)黑色绝缘垫
(3)绿色绝缘垫
3．按照厚度可分为：
（1）3mm，5mm，6mm，8mm，10mm

绝缘橡胶垫厚度： 
　　在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

河北五星电力设备有限公司A10   五星电力纪松松

联系人：郭英

手机：15369356017

QQ：1872374212

、我公司绝缘胶垫的优势

《一》、公司优势

1、与全国电力系统的1758家单位（变电所机房）进行合作，产品品质、质量获得一致好评。

2、河北省委迎宾馆——翠屏山迎宾馆的整个机房地面工程

3、天津地铁一号线、二号线的机房地面工程

4、邢台烟草公司38000平方米的物流中心地面工程

《二》、产品质量

1、我公中的产品是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作

2、我公司产品不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份

3、表面电阻和体积电阻稳定，单位面积比重大、平展性能好，物理性能稳定。

4、我公司的产品耐酸、耐碱、耐油 、耐高温，色系大方美观，工频耐压达到国家标准要求。 《三》、我公司的绝缘胶垫

每平方米1cm2气泡不超过5个，任意两个气泡间的距离不小于40mm，无裂纹

扯断伸长度≥250%，永久不变形

热空气老化在70℃持久72个小时

吸水性≤1.5%

工频耐压有效值＞15KV，保持3秒不击穿

外观平滑，无凹凸不平，弹性好

河北五星电力设备有限公司 五星电力纪松松

联系人：郭英

手机：15369356017

QQ：2439337103

河北五星电力设备有限公司供应红色绝缘胶垫 黑色绝缘胶垫高压绝缘胶垫，防滑绝缘胶垫，配电室绝缘胶垫，35kv绝缘胶垫，30kv绝缘胶垫，12mm绝缘胶垫，8mm绝缘胶垫，10kv绝缘胶垫，

河北五星电力绝缘胶垫的优势特点：

一、绝缘胶垫（绝缘胶板，绝缘橡胶垫，绝缘垫）应采用胶类绝缘材料制作。
二、广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室以及野外带电作业等使用。
     应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。
三、一般电压为10KV时，可选用不小于 6mm厚，工频耐压实验10000V，1分钟不击穿的绝缘垫胶板 电压为35KV时，可选用不小于10-12mm厚，工频耐压实验
   15000V， 1分钟不击穿的绝缘垫胶板 电压为0.4KV低压时，可选用不小于3mm厚，工频耐压实验3500V， 1分钟不击穿的绝缘垫胶板
四、绝缘垫分类：
   1、按照电压等级可分为：
（1）5KV绝缘垫 技术参数：厚度3mm；
（2）10KV绝缘胶垫 技术参数：厚度5mm；
（3）15KV绝缘垫 技术参数：厚度5mm；
（4）20KV绝缘胶垫 技术参数：厚度6mm；
（5）25KV绝缘垫技术参数：厚度8mm；
  (6) 30KV绝缘垫技术参数：厚度10mm；
  (7) 35KV绝缘胶垫技术参数：厚度12mm；
2．按颜色可分为：
(1)红色绝缘垫
(2)黑色绝缘垫
(3)绿色绝缘垫
3．按照厚度可分为：
（1）3mm，5mm，6mm，8mm，10mm；；

河北五星电力设备有限公司A10   五星电力纪松松

联系人：郭英

手机：15369356017

QQ：2439337103

河北五星电力设备有限公司是一家经过工商注册的正规公司，专业生产、销售红色绝缘胶垫】【黑色绝缘胶垫】高压绝缘胶垫，防滑绝缘胶垫，配电室绝缘胶垫，35kv绝缘胶垫，30kv绝缘胶垫，12mm绝缘胶垫，8mm绝缘胶垫，10kv绝缘胶垫产品，本公司前有店后有厂，可根椐客户要求加工（来样加工），产品三包，送货上门，本厂拥有一流的生产线，一流的技术员工，成为绝缘胶垫生产行业的时锋。多年以来，本厂与员工同舟共济，断研发出了工业用橡胶板、耐磨橡胶板、防静电橡胶板、细条纹橡胶板、印字橡胶板、耐磨橡胶板价格、阻燃橡胶板，还可方便客户要求进行加。产品选材严格，做工精良，产品覆盖全国各地，远销国外。在消费者中赢得了极好的口碑，深受消费者信赖！！

我公司绝缘胶垫的优势

《一》、公司优势

1、与全国电力系统的1758家单位（变电所机房）进行合作，产品品质、质量获得一致好评。

2、河北省委迎宾馆——翠屏山迎宾馆的整个机房地面工程

3、天津地铁一号线、二号线的机房地面工程

4、邢台烟草公司38000平方米的物流中心地面工程

《二》、产品质量

1、我公中的产品是采用NRSBR等绝缘性能优良的非极性纯橡胶制作

2、我公司产品不含次胶、废胶、再生胶和任塑料成份

3、表面电阻和体积电阻稳定，单位面积比重大、平展性能好，物理性能稳定。

4、我公司的产品耐酸、耐碱、耐油 、耐高温，色系大方美观，工频耐压达到国家标准要求。《三》、我公司的绝缘胶垫

每平方米1cm2气泡不超过5个，任意两个气泡间的距离不小于40mm，无裂纹

扯断伸长度≥250%，永久不变形

热空气老化在70℃持久72个小时

吸水性≤1.5%

工频耐压有效值＞15KV，保持3秒不击穿

外观平滑，无凹凸不平，弹性好