- 主要用途

该产品阻燃性能优越，燃烧时烟度甚少，无腐蚀性气体逸出，广泛应用于核电站、地铁车站、电话交换机及计算机控制中心、高层建筑大楼、宾馆、广播电视台、重要军事设施、石油平台等，以及人员较集中，空气密度低的场所。

低烟无卤电线特性：

低烟无卤电缆

(1) 抗张强度比一般PVC电线大：一般PVC电线抗张强度大于1.05Kgf/mm2，而低烟无卤电线抗张强度大于1.2Kgf/mm2；

(2) 具有良好的耐候性(-30℃~105℃)；

(3) 具备良好的柔软度(硬度为80—90)；

(4) 具有非移性(因为此产品配方中不用添加可塑剂，故不会有移形性)；

(5) 燃烧时不会产生有毒黑烟(会产生少量白色烟雾)；

(6) 具有较高的体积电阻率：PVC电线一般为1012~1015Ω/cm3，低烟无卤电线大于1016Ω/cm3；

(7) 具有良好的耐高压特性：PVC电线一般耐10KV以上，而低烟无卤电线高达15KV以上；

(8) 具有良好的弹性和粘性。