BYK-066N消泡剂

溶剂型涂料系统中用来在涂料生产，包装和应用期间防止泡沫和起泡生成的有机硅消泡剂，BYK-066N有高效的消泡性能，在使用极少量不相容物质时就呈现出最佳消泡能力。较适宜的基料是：氯化橡胶，双组份聚氨酯系统，醇酸/三聚氰胺，醇酸类及自交联型丙烯酸酯类。

化学组成:破泡聚合物和聚硅氧烷溶液

溶   剂:二异丁酮

用量(按所提供的助剂):总配方的0.1-0.7%

典型物理数据:不挥发物：<1%