绝缘胶垫生产厂家介绍：

金能电力是一家专业生产绝缘胶垫厂家，我们厂的绝缘胶垫无论从色泽度、拉伸度、柔韧度、气味性、弹性、耐压度争做行业第一！金能绝缘胶垫规格齐全，质量可靠，已经与全国各电力施工基地，厂房，及零销商，经销商，代理商建立长期稳定的合作关系。

绝缘胶垫产品简单介绍：

绝缘胶垫是一般的统称，实际上有许多人把绝缘胶垫叫做绝缘垫、绝缘橡胶板、绝缘橡胶垫，绝缘胶板，绝缘地胶，绝缘地垫，绝缘毯。

绝缘胶垫型号：JN-JDX-1005   品牌：金能    产地：河北石家庄

绝缘胶垫规格: 宽度：1-2m，  厚度：3-12mm    长度：5-10m

绝缘胶垫抗电压 ：5kv，10kv，15kv，25kv，35kv绝缘胶垫

技术指标：硬度：65±5 拉伸强度：2.0Mpa 伸长率：180% 比重：1.8

绝缘胶垫色泽：以黑色为主，绿色，红色，灰色，蓝色，黄色根据使用需求选择。

绝缘胶垫材质特点：金能绝缘胶垫以橡胶为基材，经硫化制造而成，具有绝缘性能好、柔软的特点

符合标准：HG2949－1999标准

交货期：现货供应  付款方式：电议

1、绝缘毯使用范围及存储方式：

广泛应用于变电站、发电厂、配电房、试验室友以及野外带电作业等使用。

应储存在干燥通风的环境中，远离热源，离开地面和墙壁20cm以上。避免受酸碱和油的污染，不要露天防止避免阳光直射。

船用胶垫、船舶用绝缘胶垫、船用防滑胶垫、防滑绝缘胶垫、阻燃防火胶垫

2、绝缘胶垫的规格

（1）按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv

（2）按颜色可分为：黑色绝缘胶垫，红色绝缘胶垫，绿色绝缘胶垫

（3）按厚度可分为：2mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.

3、绝缘胶垫成分：绝缘胶垫应采用胶类绝缘材料制作。

4、绝缘胶垫工艺及成型：

红色绝缘胶垫上下表面应不存在有害的不规则性。有害的不规则性是指下列特征之一，即破坏均匀性、损坏表面光滑轮廓的缺陷，如小孔、裂缝、局部隆起、切口、夹杂导电异物、折缝、空隙、凹凸波纹及铸造标志等。无害的不规则性是指生产过程中形成的表面不规则性。

5、绝缘胶垫厚度：

在整个绝缘胶垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分心肝或同样的精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为(3.17±0.25)mm,压脚应能施加(0.83±0.03)N的压力.绝缘胶垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

耐压5kv绝缘胶垫,耐压10kv绝缘胶垫,耐压15kv绝缘胶垫,耐压25kv绝缘胶垫,耐压35kv绝缘胶垫

6、绝缘胶垫国家标准：

配电室电压10KV选8mm厚工频耐压实验10000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验18000V,20秒击穿.配电室电压35KV 10-12mm厚工频耐压实验15000V 1分钟不击穿,在工频耐压实验26000V,20秒击穿.配电室低压选5mm厚500V以下工频耐压实验3500V 1分钟不击穿,在工频耐压实验10000V,20秒不击穿！

- 7、绝缘胶垫气味介绍：

金能绝缘胶垫原生胶制成，没有刺鼻气味，绝缘性能好，寿命长。金能主要供应配电室绝缘胶垫, 前不久，打开微博，看到我的一位博友发布了这样一条消息：“车间里就是铺上了这种绝缘胶垫，每天散发着刺鼻的气味，搞得人头昏脑涨，快要中毒了。”看到这里，我们不难想象，车间里工作人员众多，空气不易流动，加之现在不断上升的气温，工作室内铺设这样的劣质胶垫，给我们的工作人员带来了多么大的影响。当然，没有一个好的工作环境，也间接影响着我们的生产。

但是我们金能绝缘胶垫不会有这种刺激性气味，只是有原生胶本身的味道，铺在工作室或者车间内，通风三四天就没有味儿了，请您放心选用。