| HSCA高效无声破碎剂 高效无声破碎剂是中国建筑材料科学研究总院于1982年发明研制成功的。无声破碎剂采用回转窑高温（1400 ℃以上）煅烧的特殊熟料与少量添加剂配制而成，无声破碎剂是一种高效安全的破碎材料，无声破碎剂用以安全拆除混凝土建筑和开采切割大理石、花岗岩等。用水将HSCA无声破碎剂调成浆体灌入岩石或混凝土钻孔中，经3~24小时即可在无振动、无燥声、无飞石、无有害气体的状态下， 采用无声破碎剂进行破碎或切割作业。无声破碎剂多年来己得到广泛的应用并销往国外。 |  |
| --- | --- |
| 别称：无声膨胀剂 膨胀王 无声炸药 膨胀水泥 一、无声破碎剂技术指标 无声破碎剂执行建材行业标准JC506-92《无声破碎剂》，性能指标如下： 型 号; 适用温度( ℃ ); 膨胀压 (MPa). 8 小时; 24 小时; 48 小时. HSCA- Ⅰ; 35 ± 5; ≥ 30; ≥ 55; ≥ 90. HSCA- Ⅱ; 25 ± 5; ≥ 20; ≥ 45; ≥ 60. HSCA- Ⅲ; 10 ± 5; ≥ 10; ≥ 25; ≥ 35. 二、 无声破碎剂适用范围与特点 用于混凝土或钢筋混凝土构筑物的拆除，各种岩石、如大理石、花岗岩、玉石的开采和切割，成材率提高 2 ～ 3 倍。可与控爆或油压炮相结合，拆除混凝土建筑或破碎岩石。特别适用在不宜采用炸药爆破的场合，进行破碎或拆除作业。使用安全，效率高，不中断交通，不停工停产。 三、 HSCA无声破碎剂膨胀压的影响因素 1.无声破碎剂的膨胀压与时间的关系 膨胀压随时间增加而增大，一般来说夏季型膨胀压3天后仍然在增长，春秋和冬季型膨胀压7天后也有增长。因此，破碎时间越长裂缝大。 2.无声破碎剂的膨胀压与加水量的关系膨胀压随加水量的增加而降低。因此，在实际使用时，在满足施工需求时，水加得越少越好。 3.无声破碎剂的膨胀压与孔径的关系 膨胀压随孔径的增大而增加。因此，在实际使用时，在保证不喷孔的条件下，孔径越大越好。 4.无声破碎剂的膨胀压与温度的关系 膨胀压随温度的增大而增加。因此，在实际使用时，在保证不喷孔的条件下，使用温度越低的型号产品效果越好。 四、无声破碎剂使用方法及注意事项 (1) 准备：首先根据被破碎物的材质、结构、形状和破碎要求等因素设计孔径、孔距、孔深等。下面是一般破碎设计参数。 注： H- 物体的破碎高度。 被破碎物体; 钻 孔 参 数; HSCA使用量 (kg ／m3 ). 孔径 (mm); 孔距 (cm); 孔深. 轻质岩破碎; 30 ～ 50; 30 ～ 50; H; 8 ～ 10. 中硬质岩破碎; 30 ～ 50; 30 ～ 50; 105%H; 10 ～ 15. 岩石切割; 30 ～ 40; 20 ～ 50; 90%H; 一面切割 5 ～ 8 二面切割 15 ～ 16. 无筋混凝土破碎; 30 ～ 50; 30 ～ 50; 80%H; 3 ～ 10. 钢筋混凝土破碎; 15 ～ 30; H; 15 ～ 25. (2) 须按施工环境温度选择合适的HSCA无声破碎剂型号，不得随意互用。用于破碎钢筋混凝土时，应予先切断部分外围钢筋。 (3) 搅拌：按HSCA无声破碎剂重量比为25～30％的水倒入容器中，然后加入HSCA无声破碎剂，用机械或戴橡胶手套的手搅拌成具有流动性的均匀浆体。5℃以下施工可用30℃左右的水拌和。 (4) 无声破碎剂的充填：填孔之前必须将孔清理干净，不得有水和杂物。充填作业可以采用直接灌入或用灰浆压入孔内。灌孔必须密实，不必堵塞孔口。水平或倾斜要用干稠的胶泥状HSCA无声破碎剂搓成条塞入孔中并捣实。搅拌后的HSCA无声破碎剂浆体必须在10分钟内充填在孔内，否则，无声破碎剂流动性及破碎效果降低。 (5) 无声破碎剂灌浆到裂纹发生前，施工员必须戴防护眼镜并不得对孔直视，以防万一发生喷浆伤害眼睛，碰到皮肤或眼睛要立即用水冲洗，到医院就医，并告知被强碱性物质接触，PH=14。 (6) 养护：春、夏、秋季不必养护。冬季要草席等物覆盖保温。 五、无声破碎剂包装与储存 无声破碎剂每袋净重 25kg 内含 5 袋，或每箱净重20Kg内含4袋，每袋 5kg 。无声破碎剂应存放在干燥处，严防受潮，不开袋不受潮的情况下，保存期为一年。 无声破碎剂工程设计 一、 无声破碎剂混凝土构造物破碎工程设计 1、 最小抵抗线W：即第一排孔与自由面的距离。  少钢筋或无钢筋混凝土：W=30-40公分  钢筋混凝土：W=20-30公分 2.无声破碎剂应用的孔径与排距  块度大：孔距和排距可大些。块度小：孔距和排距要小些。 无钢筋混凝土：15-20公分 机械基础：20-30公分 柱、梁：20-30公分 墙、板：10-20公分 经验公式：a=K*D a为孔距；D为孔直径；K为破碎系数 K值： 无钢筋混凝土（或钢筋量小于30公斤/立方）K=10-12 钢筋混凝土： 钢筋量在30-60公斤/立方 K=6-10 60-100公斤/立方 K=6-8 100公斤/立方以上 K=5-7  材料强度大时，a取低值，材料强度底时，a取高值；  抵抗线大，a取低值，抵抗线小，a取大值‘  需要保留部分时，在破碎面以上2-3公分处钻排孔，a值减半；  排距与物体自由面有关。自由面小，排距b去小值，自由大，排距b取大值；  要求多排孔分次破碎时，排距一般小于孔距。B=（0.6-0.9）*a  多排布孔时,钻孔应采用梅花形. 3.孔径D 目前我国生产的三种HSCA,要求孔直径在3-5公分,一般情况下取3.8-4.2公分为宜.在冬季施工时孔直径可以大些. 4.孔深 无钢筋混凝土:孔深H为破碎物体的75-80% 钢筋混凝土:孔深H为破碎物体的95%-100% 二、 无声破碎剂岩石破碎工程设计 1. 最小抵抗线  破碎软质岩石:W=30-40公分  破碎中、硬岩石：W=20-30公分  切割岩石荒料：W=50-100公分 2. 孔距与排距  破碎软质岩石:a=30-40公分  破碎中、硬岩石：a=20-30公分  切割岩石荒料：a=20-40公分  B=(0.6-0.9)*a 根据自由面多少决定大小值，自由面多取小值，自由面少取大值。一般情况下，b小于a. 3. 孔径D=30-65mm 4. 孔深:L=(95%-105%)*H.开渠、挖沟L=105%H，破碎孤石、四面临空物L=80%H 5. 钻孔方向 钻孔方向与破碎物的节理方向相互垂直，破碎效果最好。如节理不清楚，则先在破碎面上打水平孔或斜孔、再打垂直孔，分段切割或破碎。 6. 钻孔布置  孤石：D=40-50 a=40-60 L=80% 小割：水平3-2-3，四分：水平中2-垂直平分4；半割：垂直中4  切割部分岩石：D=38-44 a=30-60 双向向下成一定角度布孔。  护坡工程破碎：D=40-50 a=40-60 L=(1-1.05)*H θ=80°- 90°  岩石切割：有节理的垂直节理布孔，无节理的先在底部打水平孔，再打垂直孔。先打外排，裂开后，再往里布。D=30-40 a=20-40 L=(1-1.05)*H θ=80°- 90°  挖沟：先在中心部位挖出V型自由面，再在中心两边成角度向下布孔。D=40-50 a=30-60 L=(1-1.05)*H θ=45°- 60° 三、 无声破碎剂冬季破碎工程设计  选用冬季型破碎剂；  在破碎剂中加入3%-5%的CaCl2.CaCl2是早强剂；  用40°- 60° 拌合，水灰比为25%-30%  提高破碎物的温度：用蓬布覆盖并通入蒸气或在四周撒上木屑点火加热； |