混凝土修补砂浆

产品详细描述：

本品有二种：1、道路快速修补砂浆(平面):2、混凝土修补砂浆(立面):

百强牌BY-2021型聚合物混凝土修补砂浆本品具有高分子材料的粘接性，又具有无机材料耐久性的新型混凝土修补砂浆；抗压强度高，固化迅速，粘接性能好；有很好的保水性能和抗裂性、高耐碱性、耐紫外线；操作简便，可潮湿基层施工，健康环保。使施工步骤变得简单、方便，耐久性与混凝土同步，缩短工期，可确保经济性。

产品性能指标:JG/T336-2011混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆

| 检测项目(Ⅰ类标准) | 单 位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 凝结时间 （凝结时间根据客户须要可调） | 初凝时间/min | ≥45 |
|  | 终凝时间/h | ≤12 |
| 抗压强度 mpa | 7d | ≥30 |
|  | 28d | ≥45 |
| 抗折强度/MPa | 7d | ≥6.0 |
|  | 28d | ≥12.0 |
| 拉伸粘结强度/MPa | 未处理28d | ≥2.0 |
|  | 浸水28d | ≥1.5 |
|  | 25次冻融循环28d | ≥1.5 |
| 收缩比％ | 28d | ≤0.1 |

产品特点：
对旧混凝土基层有良好的适应性、粘结力强。
兼有密实及良好的防水防渗性。
能在潮湿基层和潮湿环境下施工，可在不停产条件下进行局部抢修。
操作方便省时省工，在中强度气体腐蚀环境下，可替代有机涂料，并较树脂材料施工简单，价格低廉。
操作简便，袋装干粉，现场加水搅拌即可使用
现场条件：在施工过程中及施工后一周内环境温度应保持在-0℃~+25℃范围内，温度过低将导致强度不足，温度过高加速水泥的凝结影响施工效果。
基层处理：1、基层混凝土应已达到最终龄期并收缩完毕，表面清洁、干燥（含水率＜5%）诸如尘土、油污、沥青、黏合剂、油漆、水泥浆皮、石灰或石膏类表层及其他影响界面粘结的污染物必须清理干净，让混凝土充分吸收水份，待混凝土表面无明水的情况下，即可施工。

2、保持混凝土表面清洁、淸除尘土、油污、表层及其他污染物必须清理干净, 用最优质的界面处理喷涂两遍方可作业。

基面要求：必须坚硬、无松动脆弱颗粒、无尘、无赃物。油污或蜡污层面及浮浆层必须彻底清除。
搅   拌：将水按比例倒入合适的搅拌容器中，边搅拌边加入粉剂。用低速电动搅拌器（最大转速500转/分钟）搅拌3分钟，避免引入空气。按比例加入粉剂可获得所需要的施工稠度。
用量标准：

用   量：2.1～3.5kg/mm,材料用量取决于混凝土表面和施工厚度而走。
混 合 比：粉/水=（重量比）控制在1:0.150-0.180

养   护：压光处理后，1-2小时用水喷洒表面一次，养护3天后，不再养护