BY-2013型透水混凝土胶结剂本剂适用于生态混凝土、透水混凝土，适宜植物根系生长保持土壤湿度。还能提高透水混凝土抗压与抗折强度28天强度不会返弹;使透水混凝土胶结剂使透水混凝土接处雨水后，能缩小雨水的扩张力使水点迅速渗透地下，还原地下水，有效补充地下水；并能有效的消除地面上的油类化合物等对环境污染的危害；同时，是保护自然、维护生态平衡、能缓解城市热岛效应的优良的铺装材料；其有利于人类生存环境的良性发展及城市雨水管理与水污染防治等工作上，具有特殊的重要意义。

一、参  照：CJJ//T135-2009《透水水泥混凝土路面技术规程》

| 检测项目 | 单 位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 耐磨性， (磨坑长度) | mm | ≤35 |
| 透水系数 | mí/min | ≥500 |
| 抗冻性， (25次冻融循环后抗压强度损失率) | ％ | ≤20 |
| 抗冻性， (25次冻融循环后质量损失率) | ％ | ≤5 |
| 空隙率 | ％ | 11-17 |
| 强度等级 | C20 | C30 |
| 24h抗折强度 | mpa | ≥2.0 |
| 抗压强度 mpa | 28d | ≥20 |
| 弯拉强度 mpa | 28d | ≥2.5 |

因透水混凝土系统拥有系列色彩配方，配合设计的创意，针对不同环境和个性要求的装饰风格进行铺设施工。这是传统铺装和一般透水砖，透水混凝土的铺装工艺，类似于混凝土的铺装，但又不同于混凝土铺装方面。

二、材料的组成：彩色透水混凝土由百强牌透水混凝土专用胶结剂、碎石（彩石）、染料、水组成。透水混凝土专用胶结剂是以多种助剂组成，以高强度的硅酸盐水泥为基料，增加透水混凝土强度和粘结力的粉状料（每立方透水混凝土添加10-12公斤），并可按用户要求加入无机耐候颜料，使其和碎石、水按一定比例混合后，组成不同色彩的透水混凝土面层。

三、透水混凝土专用胶结剂后透水混凝土及地坪的优点：

1、本剂适用于生态混凝土、透水混凝土，还能适宜植物根系生长保持土壤湿度等。

2、缩小雨水的扩张力使水点迅速渗逡地下，还原地下水。

3、调节城市空间的温度和湿度，改善城市热循环，缓解热岛效应。

4、大孔隙率能降低车辆行驶时的路面噪声，创造舒适的交通环境。

5、大量的空隙能吸附城市污染物（如粉尘），减少扬尘污染。

6、易于维护，空隙不会破损，不易堵车。

四、推荐配合比：

1、透水混凝土以下配比如:C10 C15 C20 C25 C30要求的:

2、碎石:（3、4、5、6mm）1780kg：水泥280-410kg：粉煤灰36kg: 胶结剂12kg：染料约20 kg:水(约82 -120kg)m3,坍落度为零