预应力管道压浆料

百强牌BY-2011型压浆料分为二个型号，A、型压浆剂需在施工现场与水泥按比例混合后加水搅拌；B、型压浆料直接加一定量的水搅拌即可进行压浆施工。

本品用于后张法预应力管压浆施工的产品,本剂由多种优质材料与高性能外加剂优化配制而成，具有优异的流动性，浆体稳定，充盈度好，凝结时间可调，收缩、微膨胀，强度高，不含钢筋有害物质等特点,消除预应力混凝土结构在反复荷载作用下应力变化对锚具造成的疲劳破坏，延长锚具使用寿命，提高结构的可靠性本品适用于各种铁路、公路后张法预应力桥梁孔道压浆。大型预应力结构孔道压浆。各种砼结构接头处止漏灌浆,帷幕灌浆，锚固灌浆，空隙填补或修复等。

技术指标:JTG/T F50-2011《公路桥梁施工技术规范》

| 检测项目 |  | 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 氯离子含量，% |  | ≤0.04 |
| 凝结时间，h | 初凝 | ≥5 |
|  | 终凝 | ≤24 |
| 流动度，s | 出机流动度 | 10~17 |
|  | 30min流动度 | 10~20 |
| 泌水率，% | 3h毛细泌水率 | 0 |
|  | 24h自由泌水率 | 0 |
| 压力泌水率，% | 0.22MPa | ≤1 |
|  | 0.36 MPa | ≤1 |
| 抗压强度，MPa | 7d | ≥40 |
|  | 28d | ≥50 |
| 抗折强度，MPa | 7d | ≥6.5 |
|  | 28d | ≥10 |
| 自由膨胀率 | 3h | 0~2 |
|  | 24h | 0~3 |

压浆剂: 内掺为水泥的10％: 配合比压浆剂100kg: 水泥900kg: 水灰比0.26～0.28:

压浆料: 压浆料水料比为0.26~0.28，可根据灌浆部位不同进行调整。首先在搅拌机中加入实际拌合水的80%-90%，开动搅拌机，均匀加入全部压浆料，边加入边搅拌。全部粉料加入完毕，然后快速搅拌3min，加入剩下的10%-20%的拌合水，继续搅拌2min。浆料自搅拌至压入孔道的延续时间，视气温情况而定，一般在30~1h范围内。压浆料在使用前和压注过程中应连续搅拌，以维持浆体的均匀性和流动性。压浆时应使用活塞式压力泵或真空泵，压力需大于0.7MPa。压浆时浆体温度应保持在5℃-30℃之间，否则应采取措施满足条件。

注意事项:搅拌机转速不低于1000r/min。因迟所致的流动度降低的水泥浆，不得通过加水来增加其流动度。施工时，在高温条件下，应选择温度较低的时间，如夜间施工；在低温条件下，应按冬季施工标准进行。

储存:保质期为6个月，超期使用应经试验验证后合格方可使用。

包装:双层复合袋包装，净重50公斤/袋，