水性聚氨酯防水涂料

一、水性聚氨酯防水原理：

百强牌BY-T112型水性聚氨酯防水涂料属于化学反应型材料，由多种聚合物树脂反应得到的易溶于水的高分子化合物防水涂料，使用时直接将材料涂刷在防水基层上，经常温光照（或紫外线）交联固化形成橡胶状弹性涂膜，从而起到防水的作用。

二、性能指标:GB/T19250-2003《聚氨酯防水涂料》标准:

| 序号 | 试验项目 |  | 指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ⅰ类 | Ⅱ类 |
| 1 | 拉伸强度mpa≥ |  | 1.0 | 1.5 |
| 2 | 断裂延伸率% ≥ |  | 300 | 300 |
| 3 | 低温柔性绕ø10mm棒 |  | -10℃，无裂纹 | -20℃，无裂纹 |
| 4 | 不透水性0.3MPa，0.5h |  | 不透水 |  |
| 5 | 固体含量% ≥ |  | 65 |  |
| 6 | 干燥时间 | 表干时间h ≤ | 4 |  |
|  |  | 实干时间h ≤ | 8 |  |

三、基本特点：

1.百强牌BY-T112型水性聚氨酯防水涂料是一种单组份高分子液体、经光照(紫外线)反应固化型、高弹性防水涂料。该产品水性，不含有机溶剂，无毒无味，是防水行业理想的环保产品。

2. 百强牌BY-T112型水性聚氨酯防水涂料涂膜后经固化形成无接缝、完整的弹性防水层，提高了建筑工程防水抗渗能力，这是卷材防水无法达到的，尤其涂膜具有较高的强度和延伸性，对基层开裂或伸缩的适应性强。

3. 百强牌BY-T112型水性聚氨酯防水涂料延伸率、耐老化性能优良，延伸率达400%以上，对基层开裂适应性强，具有优良的抗冻性能和低温柔性，在紫外线、热、光、氧作用下性能稳定，使用寿命长。

4. 百强牌BY-T112型水性聚氨酯防水涂料涂膜防水材料和混凝土、木材、金属、陶瓷、石棉瓦等有极强的粘接力。

5．百强牌BY-T112型水性聚氨酯防水涂料一是施工安全、简便、无污染，可在潮湿基面施工，对基层含湿量要求不高，含水率小于15%均可施工，二是不起泡，成膜效果好，固化快，施工周期短。

6. 百强牌BY-T112型水性聚氨酯防水涂料可加入无纺布施工：无须使用有机溶剂，直接兑水使用，无防火等级要求。使用时可以加入无纺布或玻璃丝纤维增加强度。

四、使用范围：

百强牌BY-T112型水性聚氨酯防水涂料屋面，混凝土、斜屋面、天沟、雨篷及各种不规则屋面、地下建筑、混凝土内墙、外墙、地板、电梯坑、地下隧道、沉井、管道等，伸缩缝、施工缝、穿墙缝、穿墙管、落水口。

五、温度影响：气温23℃以上时，涂层≤0.6mm时，表干≤4小时，实干≤8小时，温度降低，干固时间延长。

六、施工要求

(1）对防水层要求：基层必须干净、比较光滑，这样涂膜才均匀一致,本材料属水性，混入苯类会发胀，所以禁止有机溶剂,根据基面、天气情况，加水调节浓度，方便、简单。

2、涂刷底胶涂刷底胶时，可将本材料适当加入些水，以便于涂刷。涂布量一般0.2~0.3公斤/㎡为宜，涂布后需干燥4-6小时，再做下一道工序的施工。

3、涂膜防水层的施工：百强牌BY-T112型防水层的施工时，涂料一般不需要加水稀释，直接使用橡胶刮板涂或用滚筒滚涂，但方向应与第一次涂刮的方向垂直。根据设计要求，确定涂刷遍数和涂刮量，直到达到设计厚度。

4、稀撒面渣：如果墙板立面要抹灰，最后一道涂膜施工完但还未固化时，应在其表面稀撒上少量干净的ø2-3mm砂粒，以增加涂膜和水泥砂浆的粘结力。

5、涂膜防水层的验收：在做保护层前必须认真检查涂膜防水层的施工质量，要求满涂不断，薄厚均匀一致，封闭严密，不允许有露白见底、起鼓脱落、开裂翘起等缺陷存在，必要时可以蓄水检查，至不渗漏为合格。

6、保护层施工：当涂膜验收合格后，即可做水泥砂浆保护层或用传统方法铺贴砖、马赛克等。

七、注意事项：

1、材料保管：严禁高温暴晒，若开桶盖，用后立即严封。0℃时注意防冻。

2、如有沉淀，不影响质量，搅匀即可正常使用。

3、涂膜过厚时，表层形成膜阻止内部水份蒸发，所以每次涂膜应薄涂