BY-2010型喷射混凝土速凝剂

百强牌BY-2010型速凝剂采用无机、有机材料合成新工艺而研制开发的新一代高效、粉沬状低碱环保型产品，可以显著地促进水泥与混凝土强度的提高，与各种水泥都具有良好的相融性，且可与大型进口湿喷机配套使用，减少施工中的粉尘，具有回弹少、匀质性好等特点，经济效益显著。在国内重大工程中使用广泛，在同类产品中具有领先地位。

技术性能; 执行标准：JC477-2005

1、本品呈淡褐色褐粉沬状。
2、凝结时间快，初凝≤5min,终凝小于≤12min。
3、粘结性好，回弹低。
4、工作面无粉尘、低碱，有利于工作环境。
5、混凝土后期强度基本无损失。

适应范围

本产品适用于矿山工程、煤矿、井巷工程、公路、铁路、交通隧道工程、喷锚支护、混凝土城建、国防、水利、军事等地下工程的喷射混凝土施工及堵漏、地面水泥混凝土快速施工和混凝土紧急抢险、抢修加固工程。

使用方法

1、掺量为水泥重量的5-7%，使用本产品前必须对施工水泥与本产品进行适应性试验，根据《喷射混凝土用速凝剂》JC477-2005的试验方法，以确定最佳掺量。
  2、推荐配合使用减水剂，降低用水量，可取得更好的使用效果。
  3、喷射混凝土施工时应选用新出厂的硅酸盐水泥，若水泥过期，受潮结块，应先做水泥适应性试验，确定掺量，不影响施工进度。
  4、掺速凝剂混凝土其收缩比不掺速凝剂要大，在喷射后4小时开始养护，养护时间两周、最短不少于一周。
  5、本产品开桶后应搅拌均匀，若一次使用不完，应密封保存。
  6、若接触皮肤与眼睛，请立即用清水冲洗，并求助医护人员处理。

包装储存

1、本产品采用编织袋包装，25±0.5Kg也可根据用户要求进行忇议包装。
  2、运输时应轻装轻卸，防止溢漏。
  3、应储存在专用库房，防止日晒、雨淋，有效期六个月。