防辐射水泥砂浆

BY-X120型防辐射水泥砂浆又称重晶防射线水泥砂浆,原子能防护砂浆,屏蔽砂浆,核反应堆砂浆或重混砂浆,采用国外技术多配方,按水泥品种不同,可以分为由进口中性硅酸盐水泥和特种水泥制成的防辐射水泥砂浆。按混凝土砂浆抵抗射线种类的不同,可分为X,γ射线和抗中子流的辐射混凝土砂浆。它是以高标特种水泥作胶凝材料,添加特种防辐射阻隔保护剂及特殊矿磁矿石及重晶粉等材料,经干粉搅拌而预制成粉料

应用范围: BY-X120型防辐射水泥砂浆本品适用于原子能工业和放射性元素为防止射线对人体的伤害,在建造原子反应堆的同时必须设置防护体,防射线的遮蔽体（如实验室,X射线探伤室,X射线治疗室同位素实验室的墙体,地面,房顶等）,带射线切割,焊接机车间的屏蔽墙体,公共配电机房,大型计算机房,强高压电设备及传导线周围等，其产品在各个防辐射工程中用途十分之广泛。

参  照:GBT50557-2010(重晶石防辐射混凝土应用技术规范):

| 项 目 | 指标Ⅲ级 |  | 判 定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫酸钡含量(％) | ≥85 | 86.7 | 符合 |
| 表观密度(kgm3) | ≥3900 | 3961 | 符合 |
| 放射性 | ---- | ---- | 符合 |
| 重晶石粉(％) | ≤5.0 | 4.65 | 符合 |
| 抗压强度(28d) | ≥20mpa | 26.8 | 符合 |
| 硫化物与硫酸盐含量(％) | ≤0.5 | 0.42 | 符合 |

性能指标：

★抗穿透性辐射能力强；

★与结构基面整体结合性好，有较高的抗压及抗折强度。

★良好的防静电聚集和扩散火花功能；

★可分层批抹施工,易于施工

施工方法：

★新墙体需在光滑墙面做拉毛处理，未作光滑表面处理墙面则不用拉毛。

★防辐射水泥砂浆掺一定量水搅拌均匀即可施工。

★单次抹灰厚度需控制在10mm以内，如施工总厚度超过10mm以上，需分两次施工，每次施工间隔一晚。

★防辐射水泥砂浆施工后期养3-7天即可。

保 质 期:有效期为120天,过期后必须经试验合格方可使用。

包   装;采用双成塑料编织包装净重:25-40±1kg。