JX抗裂硅质防水剂

百强牌JX抗裂硅质防水剂本品分为(Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型) 三个系列型号。

抗裂硅质防水剂产品系列本品是以高活性的高抗渗化学物质、膨胀抗弯伸物质、密实成份与其它相应的化学活性物质组成的，抗裂硅质防水剂是我公司通过目前国内外建筑化学技术釆用合理的配方，把防水抗渗原理引用到混凝土与砂浆材料中从而达到砂浆混凝土内部防水抗渗提高以一个最佳致点。

性能指标:(JC474-2008砂浆混凝土防水剂标准:GB23439-2009)标准:

1、使用范围:百强牌JX抗裂硅质防水剂适用于各种地下防水工程水池、坑、电梯井、屋面、坡屋面砂浆或细石及各种混凝土防水工程。

2、抗渗性：集密实性、减水性、引气性、憎水性、补偿收缩性等防水抗渗机理于一体，填充和堵塞水泥毛细孔通道；可使水泥砂浆透水压力比达300%以上；混凝土抗渗等级达P10以上。

3、抗裂性：可使水泥砂浆获一定的韧性和优良的保水性，提高界面粘结力；提高混凝土抗折强度；具有适度的微膨胀，补偿收缩；具有降低体系表面张力，减小干缩；具有降低并延缓水化热作用，减小温差收缩；具有离子交换性能，抑制碱—集料反应，提高自愈合性能，提高长期抗裂性能。

4、强  度：混凝土配合比相同的前提下，可减少用水量，提高密实性，提高早期强度20%以上，其火山灰活性可持续提高后期强度。
5、耐久性：具有抑制碱—集料反应的作用，提高抗渗性、耐水、耐油、耐碱、耐酸、耐高温、耐低温、不老化、抗冻融循环达200次以上，对钢筋无腐蚀、无锈蚀，产品与工程同寿命。
6、环保性：无机矿物材料、无异味，符合放射性核素限量和氨释放限量标准规定的要求，符合饮用水再生标准要求，并能吸收有害气体、平衡温湿度、净化水体和气体。符合国家绿色环保建材和健康建材标志的要求。
7、施工性：粉状袋装产品计量方便，掺量为水泥或胶凝材料用量的5%；能提高砂浆、混凝土和易性、改善其综合性能；施工和养护与普通水泥砂浆、混凝土基本相同。
8、综合成本：成本低廉，可缩短工期、减少工序，可综合替代部分刚性、或柔性防水材料，可延长水泥砂浆，混凝土使用寿命，减少中途维修。

9、掺  量: 抗裂硅质防水剂掺量为胶凝材料的Ⅰ型5-6％、Ⅱ型6-8％、Ⅲ型8-10％。

10、包  装:编织袋包装净重:25-40±1kg。