混凝土膨胀剂

一、产品简介：
  百强牌BY-UEA1混凝土膨胀剂是由优质硫铝酸钙、铝酸钙等组分经混合磨细加工而成的膨胀剂，掺入混凝土产生微膨胀、28天停止膨胀，本品用于预应力混凝土增加补偿与收缩要求混凝土，膨胀剂类别:高剂减水型、复合型、泵送型、缓凝型等(根据用户需要本公司可生产各种类别及工程要求的UHA-混凝土膨胀剂、HEA-混凝土膨胀剂 、膨胀剂)等。

二、适用范围：

1、 地下建筑物：如地铁、地下停车场、地下仓库、隧道、矿井、人防工程、地下人行道等。

2、 建造水池、游泳池、水塔、储罐、大型容器、粮仓、油罐、山洞内存储库等。

3、 预制构件、框架结构接头的锚接、后张预制构件的灌浆材料、、岩基灌浆材料.

4、自应力、预应力与钢管预应力混凝土水管、混凝土和钢筋混凝土排水管、楼板、柱梁、防水屋面板、道路、桥梁、设备基座、梁柱接头、后浇缝的灌浆、抢修及加固等有膨胀或补偿收缩要求的混凝土或砂浆。

5、 配制屋面、地面、墙体刚性自防水混凝土或砂浆防水层、防潮层。

三、膨胀剂符合GB23439-2009混凝土膨胀剂检验标准:

| 项 目 |  | 指 标 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I型 | II型 |
| 细 度 | 比表面积（m2/kg）≥ | 200 |  |
|  | 1.18mm筛筛余%≤ | 0.5 |  |
| 凝结时间 | 初凝mm ≥ | 45 |  |
|  | 终凝min≤ | 600 |  |
| 限制膨胀率% | 水中7d≥ | 0.025 | 0.050 |
|  | 空气中28d≥ | —0.020 | —0.010 |
| 抗压强度Mpa | 7d≥ | 20.0 |  |
|  | 28d≥ | 40.0 |  |

四、主要性能：

1、适用本品后，在硬化过程中产生的限制膨胀来抵消使用条件下产生的收缩（以干缩为主，也可能为冷缩等）；以达到补偿收缩。抗压强度约提高5％~10％，抗检强度提高10~15％，对钢筋无锈蚀作用。
 2、混凝土膨胀，带动钢筋一起膨胀，用膨胀能张拉钢筋，在混泥土中产生压力来承受载荷。以达到预应力混凝土机械张拉钢筋的效果。
 3、可以提高混凝土的抗裂、抗渗、高强、快硬、耐低温和抗硫酸盐等性能。还能填充、堵赛和切断毛细孔，使混凝土获得较好致密性和抗渗、抗冻性能。
五、掺量：
  本剂按内掺法掺入，最佳掺量应根据工程要求试验确定。一般内掺为水泥重量的8％~12％。
六、注意事项：
1、浇筑水泥混凝土施工完毕终凝后，应盖以草帘等物进行浇水养护，养护期一般不应少于14天。
2、使用时，膨胀剂应和水泥同时加入搅拌中，必须搅拌均匀，一般比普通混泥土搅拌时间延长60S。膨胀混泥土宜用机械振捣，必须振捣密实，不可漏振。

七、产品包装：

1、采用编织袋与内衬两层包装，每袋净重40-50kg±0.5kg。

2、贮存于干燥的仓库内，不得受潮，保质期为12个月。