焦炭

焦炭（执行标准：中华人民共和国城镇建设行业标准（CJ/T43-2005）是选用山西晋城和河南焦作两大矿区的优质焦炭为原料。经破碎、筛分、水洗加工而成。焦炭滤料特点是：固定碳含量高、密度大、强度大、外观光泽度好、化学性能稳定、具有较好的固体颗粒保持能力，能可靠的提高悬浮颗粒的清除。焦炭滤料不含有毒有害物质，在酸性、中性水中均不溶解。焦炭滤料抗压耐磨性强，有足够的比表面积和合理的粒径级配。由于焦炭滤料具有较好的固体颗粒保持能力，因此能够可靠的提高悬浮颗粒清除能力。焦炭滤料适用于生活饮用水及工业用水的过滤。

焦炭 的技术要求：

1、焦炭滤料的破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分率按质量计，下同）。

2、焦炭滤料的平均密度一般不小于1.4g/cm3，不大于1.6g/cm3。

3、焦炭滤料应不含可见泥土、页岩和外来碎屑。焦炭含泥量不应大于3%，密度大于1.8g/cm3的物质含量不应大于8%。

4、焦炭滤料的盐酸可溶率不应大于3.5%。

焦炭滤料的粒径：

1、用于生活饮用水的焦炭滤料的粒径范围为：0.8-1.2mm、1.2-2mm；工业用水焦炭滤料的粒径范围为：1-2mm、2-4mm、4-6mm。

2、在各种粒径范围的焦炭中，小于指定下限粒径的不应大于3%，大于指定上限粒径的不应大于2%。