高强聚合物修补砂浆

产品详细描述：

本品有二种：1、道路快速修补砂浆(平面2-4小时通车):2、混凝土修补砂浆(立面快凝型):

百强牌BY-2021型高强聚合物修补砂浆本品具有高分子材料的粘接性、耐久性的新型混凝土修补材料, 其固化迅速、抗压强度高、粘接性能好、有很好的保水性能和抗裂性、高耐碱性、耐紫外线、操作简便可潮湿基层施工，健康环保,使施工步骤变得简单、方便，耐久性与混凝土同步，缩短工期，可确保经济性。

性能指标:JG/T336-2011混凝土结构修复用聚合物水泥砂浆：

| 检测项目(Ⅰ类标准) | 单 位 | 标准要求 |
| --- | --- | --- |
| 凝结时间 （凝结时间根据客户须要可调） | 初凝时间/min | ≥45 |
|  | 终凝时间/h | ≤12 |
| 抗压强度 mpa | 7d | ≥30 |
|  | 28d | ≥45 |
| 抗折强度/MPa | 7d | ≥6.0 |
|  | 28d | ≥12.0 |
| 拉伸粘结强度/MPa | 未处理28d | ≥2.0 |
|  | 浸水28d | ≥1.5 |
|  | 25次冻融循环28d | ≥1.5 |
| 收缩比％ | 28d | ≤0.1 |

产品特点：

百强牌BY-2021型高强聚合物修补砂浆对混凝土基层有良好的适应性,超强的粘结力、凝结时间快、强度高、零堵车并兼有很高的密实性及流平性从而达到防水抗渗等优点,并且能在潮湿基层和潮湿环境下施工，可在不停产条件下进行局部抢修。
    百强牌BY-2021型高强聚合物修补砂浆操作方便省时省工，在中强度气体腐蚀环境下，可替代有机涂料，并较树脂材料施工简单，价格低廉,操作简便，袋装干粉，现场加水搅拌即可使用
现场条件：在施工过程中及施工后一周内环境温度应保持在-0℃~+25℃范围内，温度过低将导致强度不足，温度过高加速水泥的凝结影响施工效果。
基层处理：

1、基层混凝土应已达到最终龄期并收缩完毕，表面清洁、干燥（含水率＜5%）诸如尘土、油污、沥青、黏合剂、油漆、水泥浆皮、石灰或石膏类表层及其他影响界面粘结的污染物必须清理干净，让混凝土充分吸收水份，待混凝土表面无明水的情况下，即可施工。

2、保持混凝土表面清洁、淸除尘土、油污、表层及其他污染物必须清理干净,如有特殊地面必须用最优质的（界面处理剂）喷涂两遍处理后方可作业。

基面要求：必须坚硬、无松动脆弱颗粒、无尘、无赃物。油污或蜡污层面及浮浆层必须彻底清除。
搅    拌：将水按比例倒入合适的搅拌容器中，边搅拌边加入粉剂。用低速电动搅拌器（最大转速500转/分钟）搅拌3分钟，避免引入空气。按比例加入粉剂可获得所需要的施工稠度。
用量标准：

用     量：3.0～5.0kg/mm,材料用量取决于混凝土表面和施工厚度而定。
混 合  比：粉/水=（重量比）控制在1:0.150-0.180

养     护：压光处理后，1-2小时用水喷洒表面一次，养护3天后，不再养护