高效减水剂

| 百强牌BY-2042型奈系高效减水剂本产名适用于钢筋混凝土商品混凝土预应力混凝土、大体积混凝土、钻孔灌桩混凝土、长距离运输混凝土、特别适用于夏季施工混凝土。 检测项目 |  | 要 求 | 检验结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 减水率（%） |  | ≥14 | / |
| 含气量（%） |  | ＜5.5 | / |
| 凝结时间之差（min） |  | 初凝-90～+120 | / |
|  |  | 终凝-90～+120 | / |
| 抗压强度比（%） | 3d | ≥100 | / |
|  | 7d | ≥100 | / |
|  | 28d | ≥100 | / |
| 对钢筋的锈蚀 |  | 无 | / |

一、主要:本品分为五种:1、标准型、缓凝型、引气型、早强型、泵送型： 
1、本产品有粉剂和液体。粉剂外观为灰褐色，含水率≤0.5%，0.315mm筛筛余量小于15%。液体外观为棕黑色，密度为1.15±0.02，PH值为10±1,水泥净浆流动度大于18cm。本产品元毒、无臭、不燃，对钢筋无锈蚀作用。
2、在混凝土中加入推荐掺量的该产品，其减水率在12%以上，且可明显改善混凝土的和易性，保水性、可泵送性，提高混凝土强度和改善混凝土抗折、抗渗、抗冻等多项物理力学性能。
3、该产品具有一定的引气、缓凝、减水、增强等功能，能降低水泥早期水化热，混凝土坍落度损失小，可根据季节变化及施工的情况选择一定的掺量，来满足施工要求。
4、应用52.5普通硅酸盐水泥和52.5R普通硅酸盐水泥，可以配制C40以上商品混凝土、现浇混凝土；应用于42.5矿渣硅酸水泥，可配制C20-C60商品混凝土和现浇混凝土。
二、执行GB8076-2008混凝土外加剂标准：

三、推荐数量
根据使用目的和要求，粉剂掺量为0.8-1.5%；液体掺量为2.0-3.0%。日平均气温低于15℃时应适当减少用量，有特殊缓凝要求的混凝土可加大掺量。
四、使用方法
1、先做配合比得最佳掺量值.可以直接掺入混凝土中使用。
2、在与膨胀剂搭配使用时，应延长混凝土搅拌时间30秒。
五、包装、贮存
1、粉剂袋装净重25±0.5㎏、。
2、液体大铁桶或胶桶净重50—200±1.0㎏、
3、本品应存放干燥无潮湿地方保存 。