BY-2710型无碱速凝剂

百强牌BY-2710型无碱速凝剂以无机硫酸铝为主、有机醇、多种羟酸材料合成新工艺而研制开发的新一代无碱液体速凝剂环保型产品，可以显著地促进水泥与混凝土强度的提高，与各种水泥都具有良好的相融性，且可与大型进口湿喷机配套使用，减少施工中的粉尘，具有回弹少、匀质性好等特点，经济效益显著，在同类产品中具有领先地位。

技术性能;执行标准：GB∕T35159-2017 (喷射混凝‎上用速凝剂‎):

| 产品等级 | 试验项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 净 浆 |  | 砂 浆 |  |
|  | 初凝时间min:s≤ | 终凝时间min:s≤ | ld抗压强‎度／MPa≥ | 28d抗压‎强度比％ |
| 一等品 | 3：00 | 8：00 | 7.0 | 90 |
| 合格品 | 5：00 | 12：00 | 6.0 | 70 |
| 质量控制 | 要 求 | 质量控制 | 要 求 | 注 备 |
| PH值 | ＞2 | 氯离子含量/％ | ≤0.1 | 水灰比:0.35 |
| 含固量％ | ＞25 | 碱含量(按当量Na2o含量计)/％ | ≤1.0 | 掺量4-8％ |

1、本品呈淡白色液体。
2、凝结时间快，初凝≤5min,终凝小于≤12min。
3、粘结性好，回弹低。
4、工作面无粉尘、低碱，有利于工作环境。
5、混凝土后期强度基本无损失。

适应范围

本产品适用于矿山工程、煤矿、井巷工程、公路、铁路、交通隧道工程、喷锚支护、混凝土城建、国防、水利、军事等地下工程的喷射混凝土施工及堵漏、地面水泥混凝土快速施工和混凝土紧急抢险、抢修加固工程。

使用方法

1、掺量为水泥重量的4-8%，使用本产品前必须对施工水泥与本产品进行适应性试验，根据《喷射混凝土用速凝剂》GB∕T35159-2017的试验方法，以确定最佳掺量。
  2、推荐配合使用减水剂，降低用水量，可取得更好的使用效果。
  3、喷射混凝土施工时应选用新出厂的硅酸盐水泥，若水泥过期，受潮结块，应先做水泥适应性试验，确定掺量，不影响施工进度。
  4、掺速凝剂混凝土其收缩比不掺速凝剂要大，在喷射后4小时开始养护，养护时间两周、最短不少于一周。
  5、本产品开桶后应搅拌均匀，若一次使用不完，应密封保存。
  6、若接触皮肤与眼睛，请立即用清水冲洗，并求助医护人员处理。

包装储存

1、本产品采用塑料桶包装，200-250±1.0Kg也可根据用户要求进行忇议包装。
  2、运输时应轻装轻卸，防止溢漏。
  3、应储存在专用库房，防止日晒、雨淋，有效期六个月。