混凝土养护剂

百强牌BY-2600型混凝土养护剂本品是由无机成膜材料与有机成膜材料复合制成，无毒、不燃，将其喷涂在混凝土表面，能在表面形成一层连续、不透水的密闭养护薄膜,阻止混凝土中的水分挥发,从而保证水泥充分水化,达到自养的目的；同时它与混凝土表面浅层的游离氢氧化钙反应，有利于混凝土表面强度的提高，提高耐磨性。
　　用BY-2600型养护剂的目的是保护混凝土，因为在混凝土硬化过程表面失水，混凝土会产生收缩，导致裂缝，称作塑性收缩裂缝。在混凝土终凝前，无法洒水养护，使用养护剂就是较好的选择。有些混凝土结构，洒水保湿比较困难，也可以采用养护剂保护。 
　　混凝土养护是表面保湿，养护剂的实质作用是“保护”，而不是“养护”，因为养护的概念不仅要防止混凝土水分损失，还要补充水分帮助水泥水化，使强度健康增长。

二、适用范围

1.各种现浇混凝土工程，如：滑模施工的厂房、烟囱等整体现浇工程。

2.可用于大面积路面工程：如公路道面、机场跑道、货场、停车场等。

3.可用于构造复杂的工程：如异形截面的混凝土结构与制品等。

三、执行JC901-2002水泥混凝土养护剂

| 项 目 | 指 标 | 项 目 | 指 标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 乳白色液体 | 密度 | 1.2±0.1g/cm 3 |
| PH值 | 12±1 | 干燥成膜时间 | ≤ 2h |
| 粘度 | 10-14S | 含固量 | ≥ 25% |
| 成膜后二次浸水溶解性 | 不溶 | 抗压强度比 | ≥ 90% |

四、主要技术性能

1.混凝土表面的水分损失小，有效保水率≥ 60%，可防止干缩裂缝产生。

2.混凝土表面形成的养护膜随着龄期的延长会逐渐消失，不影响装修。

3.采用该产品对混凝土进行养护时，能防止混凝土中有效拌合水份的蒸发，使水泥充分水化，有利于混凝土强度发展。改善其使用性能。

4.施工简便，节约水资源。

## 五、施工方法:

1、本品分分为多类，有水溶性的还有油性的，水溶性的可用水稀释。 
　　2、喷涂为佳，喷头距混凝土表面30CM 
　　3、混凝土初凝时喷涂第一度，待养护剂基本成膜后再在其垂直方向喷第二度（夏季20min、冬季约1h）。 
　　4、养护剂用量宜控制在0.10-0.15kg/m2。 
　　5、本品适用于5℃以上施工。

六 、包装

1. 2 0 0公斤铁桶或5 0公斤胶桶装