HS200瓷砖粘结剂

★类别与用途
※ 普通型(俗称：陶瓷砖粘结剂)：适用于室内、外墙地面粘贴陶瓷砖，亦可用于防水卷材抹面保护层。
※ 增强型(俗称：波化砖粘结剂)：适用于室内、外墙地面粘贴波化砖、通体砖等。
※ 强力型(俗称：强力胶粉)：适用于室内、外墙地面粘贴薄型大理石、大块石材、花岗岩、聚板、挤塑板、岩棉板等。

★适用环境
☆ 室内 ☆ 室外 ☆ 墙面 ☆ 地面 ☆ 水池 ☆ 浴室 ☆ 厨房 ☆ 寒冷地区

★基层处理
　　确定底材结实平整、无空鼓，基底面上清洁干净，无油污，脱膜剂，浮尘和松散物等污渍。对于吸水性大的基层用清水润湿。 

★技术参数
附合JC/T547-2005

| 试 验 结 果 | 检验项目 | 检验结果 | 技术指标 | 本项结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 拉伸胶粘原强度，Mpa | 0.7 | ≥0.5 | 合格 |
|  | 浸水后的拉伸胶粘强度，Mpa | 0.7 | ≥0.5 | 合格 |
|  | 热老化后的拉伸胶粘强度，Mpa | 0.6 | ≥0.5 | 合格 |
|  | 冻融循环后的拉伸胶粘强度，Mpa | 0.6 | ≥0.5 | 合格 |
|  | 晾置时间，20min拉伸胶粘强度，Mpa | 0.5 | ≥0.5 | 合格 |

对比表：
　　Z5镘抹工艺与传统水泥砂浆工粘贴瓷砖施工对比

| 对比项目 |  | Z5型粘结剂嫚抹工艺 | 传统的水泥砂浆加胶粘贴工艺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 世界各国认可程度 | 均认为是应推广的新技术产品 | 不建议使用（北京建委1997.298号文件） |
| 2 | 选用材料 | 高分子聚合物，优质水泥，石英砂等。 | 聚乙烯醇缩甲醛建筑胶（如108，107胶等），水泥，河沙（含水，含泥）。 |
| 3 | 空鼓现象 | 消除 | 存在，返工 |
| 4 | 脱落现象 | 不会发生 | 经常出现，造成伤害，影响市容。 |
| 5 | 市场价格 | 约2.0元/kg（通用型） | 约0.8元/kg |
| 6 | 每m2用量 | 3-5kg | 11-25kg |
| 7 | 结合层厚度 | 2-5mm | 10-20mm |
| 8 | 每m2造价 | 6-10元 | 8.8-20元 |
| 9 | 造价对比 | 100% | 150%-200% |
| 10 | 执行标准 | 符合JC/547-94标准 符合DBJ-01-37-1998标准 | 不符合 |
| 11 | 环保性能 | 符合HJBZ28-1999《环境标志产品技术要求》标准 | 不符合 |
| 12 | 运输品总重量/ m2 | 3-5kg | 11-25kg，是前者的4-5倍。 |
| 13 | 建筑物总重量/ m2 | 3-5kg | 11-25kg，是前者的4-5倍。 |
| 14 | 增加室内空间 | 增加 | 减少 |

Z5镘抹工艺与胶霸或903胶粘贴瓷砖施工对比

★施工工艺
1、将粘结剂粉末从塑料桶中取出，在桶内注入清洁的凉水，至桶身标示的流水线。（每20公斤袋装粘结剂加水量约为5.5升）
2、将粘结剂粉末倒入桶中，用电动搅拌器搅拌到均匀无结块。
3、先用专用刮板把砂浆满批基面3-5mm厚，然后用刮板有齿形的一边以直线或S形拉出条纹状（刮板平面和基层平面相交呈45度至60度，建议根据瓷砖大小选用不同齿深的刮板）。
4、瓷砖不必浸水，只需按排列顺序粘贴于墙或地面并压实即可。
5、可在规定的时间内调整瓷砖位置以达到最佳效果，请在胶浆干固前将多余的胶浆去除。

★注意事项
1、 一般砖板不需泡水，对吸水力很强瓷砖或基层则先浸水数分钟或喷水润湿。
2、 初期强度较低，7d可达到使用强度，24h内应避免重负荷于瓷砖表面
3、冬季可用防冻型，可在-10℃以内施工。

★储存与运输
1、包装规格为20kg/袋。 
2、贮存运输时注意防湿、防潮、防曝晒，贮存期 可达12个月。
3、本品无毒、无味、无污染，不易燃、不易爆，可按一般货物运输。