产品说明

艺科星牌yk-5型高性能水泥基注浆料适应现代高速公路桥、板、梁、机场跑道、市政交通、停车场及所有混凝土表面出现的开裂、空洞、空鼓、收缩缝、及蜂窝等病害的快速注浆修补材料。本品由主要由水泥、聚合物、矿物掺合料、超塑化剂、特种水泥、高强硅酸盐水泥、优质超细填料、进口高分子聚合物及各种功能型添加剂组成，本品其特点高强、防水、无收缩、抗冻性、耐老化、防腐、高流动性和渗透性等其抗压强度28d可达60MPa以上，根据客户施工要求可配制超早强和普通型两种。

主要技术指标： 参照GB/T50448-2008：TB/T3192-2008国家及行业灌浆与扎浆剂标准。

| 检 测 项 目 |  | 技 术 指 标 |
| --- | --- | --- |
| 初始流动度(mm) |  | ≥360 |
| 30min流动度(mm) |  | ≥340 |
| 凝结时间(h) | 初凝 | ≥5 |
|  | 终凝 | ≤24 |
| 泌水率(％) |  | 0 |
| 抗压强度(Mpa) | 7d | ≥30 |
|  | 28d | ≥60 |
| 抗折强度(Mpa) | 7d | ≥5.0 |
|  | 28d | ≥6.0 |
| 自由膨胀率(％) | 3h | 0-2 |
|  | 24h | 0-3 |

产品特性:强度高、极低收缩率、良好的和易性、易泵送、不泌水；适宜的操作时间；施工方便，加水即可。

施工工艺:（1）脱空板确定用目测法或弯沉法确定板底已存在脱空, 板面尚未严重破损，且混凝土路面本身的强度基本满足要求时，即可采用注浆法加固。

（2）压浆施工布孔：根据具体脱空情况布压浆孔。孔的位置可通过试验及施工人员经验来确定。一般间距为0.8～1.2m,梅花状分布。对已产生断裂的板,可在断缝与两侧接缝中间部

位钻孔。孔深穿透面板至基层内2～3cm (以恢复支承为目的),孔径以50mm左右为宜。

搅拌：采用高速机械搅拌方式，按料水比1:0.28-0.33先加入清水，然后边搅拌边徐徐加入料粉混合均匀，即可进行压浆。

压浆：采用专用压浆设备进行压浆。当不考虑板块抬升时,压浆压力以不超过2MPa为宜。当压力表显示压力升高并超过控制值时,应停止泵送,以免造成板体扰动；当观察到浆液从一个孔流入另一个孔或浆液沿接缝冒出并不再延伸时,应视为注饱；若浆液从相邻孔中大量冒出,应以木塞塞住孔口并静压一段时间,以免压力损失,确保空隙充填密实。当某些孔位压浆不畅,浆液难以压入时,可先用泵向孔内压射少量的水或喷射空气,使之形成小空腔与脱空部位贯通。对压浆孔,可采用标号不低于原路面设计强度的沥青砼进行填补。

注意事项：本品严禁添加砂、石、水泥和外加剂及其它矿石料等。环境温度以5～30℃为宜。雨季或雨后的几天,应停止压浆施工。

包装：25kg-40±1kg/袋或散装