混凝土砂浆回弹增强剂

百强牌BY-2016型混凝土砂浆增强剂又名(回弹王)是一种水溶性的液态化学硬化剂，外观无色透明，混凝土表面增强剂的主要成份为具有反应活性的碱金属硅酸盐或改性的碱金属硅酸盐、催化剂、助剂等，混凝土表面增强剂别名：混凝土密封固化剂，液体地面硬化剂，水泥地面起砂处理剂，地面渗透剂，混凝土渗透剂等。

原     理:百强牌BY-2016型混凝土表面增强剂具有极低的表面张力，能快速渗透至混凝土内部与混凝土中水泥水化的副产物氢氧化钙发生二次反应，生成大量的二氧化硅凝胶，这些凝胶能堵塞混凝土内部毛细微孔，从而增加混凝土表面的密实性、抗压强度、硬度和耐磨性，喷涂后一般能提高混凝土强度的3-10mpa。本品除了生成二氧化硅凝胶，还会生成一些致硬、致密的物质，使混凝土的强度增加更为明显，它能将表面强度差、起灰起砂的水泥混凝土地面硬化至完全不起砂、不起灰。

指   标:掺照GB/T16925-1997混凝土及其制品耐磨性试验方法:

| 检验项目 | 技术要求 | 检验结果 | 注 备 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 抗折强度28d,MPa | ≥11.5 | 13.2 |  |  |  |  |  |  |
| 抗压强度28d,MPa | ≥80.0 | 83.6 |  |  |  |  |  |  |
| 耐磨度比(%) | ≥300 | 314 |  |  |  |  |  |  |
| 莫氏硬度 | ≥5 | 8 |  |  |  |  |  |  |

适用范围

1、用于室内外金刚砂耐磨地坪、水磨石地坪、原浆收光地坪、超平地坪、普通水泥地坪、石材等基面上，适合于工厂车间、仓库、商场超市、码头、机场跑道、桥梁、公路等水泥基的场所。

2、 新旧混凝土地面、墙面、立柱涂刷，提高强度，回弹值一般能提高4-10mpa。

施工方法

1、在正式使用前，建议先进行现场小面积试验，在确认使用效果和用量后再大面积使用（施用前请搅拌均匀）。

2、混凝土表面打磨后清理干净后先用清水饱和性喷涂一遍打开混凝土表面气孔通道,2-4小时混凝土表面完全干燥后在喷涂2016混凝土表面增强剂，（一般一遍至二遍即可，第二遍视第一遍效果而定,时间在第一遍施工后4-12小时之间最佳），维持饱和湿润状态15-20分钟，以利更多有效成份进入混凝土内部。第二遍喷涂完成后4-8小时开始饱和性养护3天.

3、处理后的混凝土2-3天见效，5-7天基本达到最佳效果。

4、隧道的增强效果因环境和温度等气候的影响，回弹率会推迟到8-10天才会达到最佳效果。

试     验:BY-2016型混凝土增强剂施工前试验：各选一平方混凝土面积：一是先打磨后喷涂大量增强剂：二是直接大量喷涂增强剂，过6-8小时后在进行养护：同时1-2天后做回弹试验：确定后在进行施工：如果混凝土强度偏差太大回弹上不来，第二天用同样的方法在进行二次大量喷涂增强剂，喷涂后在连续养护三天.注：『施工时喷涂要量大饱和，喷涂后的增强剂必需让混凝土表面保持湿润状态在20分钟左右，这样才能达到最佳效果！』第二喷涂在24小时以后进行。

规格参数

1耗量：2-3m/kg（具体用量视地面情况试验确定）。2.包装：20-50kg/桶: