力王静态破碎剂的原理及特点

力王静态破碎剂是一种以硅酸盐及生石灰为主体的能使岩石破裂的粉状工程施工材料。（又名静态破碎剂、静力破碎剂、静态破石剂、无声炸破碎、膨胀破碎剂、破石剂、裂石剂、破碎剂等），主要用于土木工程、混凝土构筑物拆除、岩石的无声破碎及松动及大理石、花岗石等珍贵岩石切割开采等。

静bao破石应用原理是：静态破碎剂在钻孔内,由于自身膨胀反应,产生以孔为中心向四周孔壁作用的压应力。在自由面的作用下压应力转化为剪切和拉应力,而岩石的抗拉剪应力只是抗压应力的十分之一左右，因此使岩石胀裂、产生裂缝，再用风镐解小、破除达到开挖目的。和普通破石技术相比，无声破碎技术具有安全、无噪音、无震动、无飞石、无粉尘pao烟，无污染，不影响周边环境等优点。

力王静态破碎剂使用方法：首先按HSCA重量比为28%～35%的水倒入容器中，然后加入HSCA，用机械或人工戴橡胶手套搅拌成具有流动性的均匀浆体。填孔之前必须将孔清理干净，不得由水和杂物。充填作业科采用直接灌入孔内，灌孔必须密实。水平或倾斜要用干稠的胶泥壮HSCA搓成条塞入孔中并捣实。装孔顺序为至上而下填装。

力王静态破碎剂注意：

①搅拌后的HSCA浆体必须在10min内充填在孔内，否则其流动性及破碎效果降低

②膨胀剂装入钻孔长度不小于1500mm。

力王静态破碎剂施工安全及注意事项：

①为安全起见，施工时要戴防护眼睛和手套，灌孔后不要在近距离直视孔口，以防万一喷出伤害眼睛。

②如果不小心皮肤粘上HSCA浆体，应立即用清水冲洗，防止皮肤烧伤。

③HSCA膨胀剂要放在干燥场所，切勿受潮。

④破碎剂灌充完后，8h内对施工现场进行封锁，闲杂人员不得入内。