开采岩石拆除混凝土力王静态膨胀剂

力王静态膨胀剂作为替代zhayao类 管制的bao炸物品在开采岩石、拆除混凝土地基中，有以下比较显著优点：
  力王静态膨胀剂外观总体为浅灰白色粉末，由多种结构无机化合物细微颗粒粉末混合组成。主要性能除了具有国内外同类产品的共性特点外，其独到的性能特点表现为：
   1、膨胀力大。最大可达到130兆帕（1300kg/cm2）。
   2、反应时间短。最大膨胀力出现最短时间可在10分钟内。反应时间还可在10分钟至10小时之间调节。
   3、保质期长。在包装无破损，存储地干燥，基本恒温（15℃-30℃）的条件下，两年内品质无明显变化。
力王静态膨胀剂其它优特点：
   １、安全，易管理: 力王静态膨胀剂属建材类产品，产品标准归类于《水泥制品》中，代号为：JC506-92，为非易ran易bao危险品，可以和普通货物一样购买，运输，使用。不受国家危险品、bao炸品管理法规限制。
   ２、控形容易,切割方便：可以很容易控制被破碎体破碎完成后的形状。需破则破，需留则留。
   ３、施工简单，易操作：本品用洁净水搅拌后灌入钻孔中捅紧即可。不需leiguanzhayao，不需放pao，不需专业工种。操作人员peixun时间很短。
   ４、环保无害：使用中无声、无振、无飞石、无du气、无冲击波，无有du有害残留物，属无公害环保型产品。

静态膨胀剂（又名：无声破碎剂、无声膨胀剂、高效膨胀剂、破石剂、裂石剂、膨胀剂） HSCA ，破碎物体时不产生震动、噪音、飞石、粉尘及有毒气体，属无公害环保型产品，不属易燃、易爆物品。运输、保管安全可靠，使用方便。本品破碎效果稳定，一般可使被破碎物在6小时以内发生破碎。

1、膨胀力大。最大可达到120兆帕（1200kg/c㎡）。
    2、反应时间短。最大膨胀力可在1小时内出现。反应时间可在1小时至12小时之间调节。
    3、需破则破，需留则留。可以很容易控制被破碎体破碎完后的形状。
    4、施工简单，易操作。本品用洁净水搅拌后灌入钻孔中捅紧即可，操作人员培训时间很短即可操作。
    5、使用时无噪音、无振动、无飞石（不排除冲孔现象的发生）、无毒气、无冲击波，无有毒有害残留物，属无公害环保型产品。

6、保质期长。在包装无破损，存储地干燥，基本恒温（16℃-32℃）的条件下，保质18个月。

a

3．拆除钢筋混凝土时，应先查明钢筋的分布状况，然后再钻孔，并将被破碎体的箍筋及部分竖筋用氧乙炔焰割断。

四、力王无声破碎剂施工操作工艺

1．静态破碎的施工程序是：破碎结构（体）调查→破碎设计→选择破碎剂及钻孔参数→钻孔→切断部分钢筋→充填灌注→养生→二次破碎→清理。

2．pao孔布置根据结构物的自由度情况而定，或尽可能多的创造自由面，对不同自由面采取不同的市孔方法。可采取垂直、水平、斜向等布孔方式。采用SCA型无声破碎剂，钻孔参数可参考表2-8采用。

| 静态破碎剂布孔参考表 表2－8 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被破碎物体 |  | 钻孔参数 |  |  |  | SCA使用量（kg/m3） |
|  |  | 孔径d（mm） | 孔距a(cm) | 抵抗线W(cm) | 孔深l |  |
| 软质岩破碎 |  | 40～50 | 40～60 | 30～50 | H | 8～10 |
| 中、硬质岩破碎 |  | 40～65 | 40～60 | 30～50 | 1.05H | 10～15 |
| 软硬质岩石切割 |  | 35～40 | 20～40 | 100～200 | H | 5～15 |
| 无筋混凝土 |  | 35～50 | 40～60 | 30～40 | 0.8H | 8～10 |
| 钢筋混凝土 | 基础、柱、梁、墙、板 | 35～50 | 15～40 | 20～30 | 0.9H | 15～25 |
|  |  | 35～50 | 10～30 | 20～30 | 0.9H | 15～20 |
| 注： H为物体计划破碎高度；然距b＝0.6～0.9a。 |  |  |  |  |  |  |

3．应严格按作业设计规定的pao孔位置、方向、角度、深度施钻。pao孔全部钻完后，须用吹风管将pao孔吹净，并用水换或废棉纱、废纸等堵于孔口待装破碎。

4．拌制：当采用SCA破碎剂，一般水灰比为0.30～0.35，即每袋（重5kg）破碎剂，加水1.5～1.75kg。拌制时，先将定量破碎剂倒人塑料容器内，然后缓缓加入定量水，用机械或手工拌成具有流动性的均匀浆体备用。要求拌匀，拌和时间最多不超过3min。如使用KE型破碎剂，先用量筒量取需要数量的水剂（303液体）加上所需要的清水量，用棍搅动，使之溶解均匀，然后再将主剂（粉剂）与所需要的辅助剂进行混合均匀。

5．在垂直孔、斜孔装破碎时，应将搅拌好的破碎浆用瓢和漏斗迅速装人孔内，并用pao棍捣实。如破碎量过多，应分组同时装破碎，在10min以内将拌好的破碎浆及时装人孔内。在水平孔装破碎时，将破碎浆装人与pao孔直径相适应的塑料袋内，然后用pao棍逐个送入pao孔。装破碎长度为孔深的90％。

6．将破碎浆灌满垂直pao孔时，可不必堵塞。斜孔和水平可用快干水泥砂浆或用水灰比为0.25的干硬性无声破碎剂破碎浆堵塞，但均应用pao棍捣密实。

7．装破碎堵塞lh后，即往拆除体上浇水。春、夏、秋季浇冷水；冬季宜采取保温措施并浇温水，以加速水化反应，增大裂缝。经24h后，即可拆除。

五、力王无声破碎剂质量标准

1．施bao后bao裂面应较规则地出现在预定设计位置上，破碎体易于清除，达到预期破碎目的。

2．施bao中未发生人员伤亡，对邻近建（构）筑物未造成影响和破坏。

六、力王无声破碎剂安全措施

1．搅拌装破碎人员必须戴橡胶手套和口罩。搅拌时，如反应激烈或升温过快，应立即停止向孔内装破碎。装填pao孔时，操作人员要戴防护眼镜。

2．装破碎后，应留有专人看护现场。在产生裂缝前，不准直视孔口，以防万一发生喷出现象时伤害眼睛。操作过程中，如破碎浆溅到皮肤上或眼睛中，应立即用水冲洗，以防腐蚀烧伤。工作完毕，应及时洗手和脸，以防碱性刺激皮肤。

七、力王无声破碎剂施工注意事项

1．要按实际的施工环境温度选择合适的破碎剂型号，不得错用或随意互换使用。

2．装运破碎剂不得用有约束的容器，以免雨水侵入，发生喷出、炸裂或出现响声。

3．破碎剂要存于干燥通风良好的场所内，严防受潮变质，在不受潮的情况下，保存期限为一年。存放数量多时，要先放先用，后放后用。超过期限、受潮或前次未用完而已打开包装的破碎剂，使用前要检查是否失效。检查方法是：用适量的SCA破碎剂和水，按比例调配好后装入玻璃瓶，在与SCA型号相当的温度下，经过一定的时间，瓶胀裂者为有效，否则不能使用。

4．破碎剂要随配随用，一次不宜拌制过多；搅拌好的浆体应尽快装到pao孔内，并应在10min内用完，时间过长，将明显降低流动度和破碎效果。如流动度丧失，不可继续加水拌和使用。不在冬季，切勿用热水拌合。

5．装填pao孔前应检查pao孔干湿程度，对吸水性强的干燥pao孔，应先以净水湿润孔壁，然后装填，以免大量吸收浆体中水分，影响水化作用和降低破碎效果。