- DPF颗粒捕集器

- IB MATERIALS/韩货       型号：4-12

- 产品介绍：

- 产品信息：

- 碳化硅柴油车尾气后处理系统的核心部件，主要用于过滤尾气中的颗粒物PM。碳化硅具有优良的导热性、耐热性、抗氧化性和化学性，是制作过滤器的最佳原料。

- 韩国IB MATERIALS公司生产的碳化硅颗粒过滤器，孔隙率高，背压低，可捕集尾气中90%以上的颗粒物。产品能够达到EuroV、EuroIV

- 排放标准。

- 产品特征

- PM过滤效率高：90%以上
孔隙率高：49%以上

- 可生产的尺寸：Dia.≤12"×Length≤12"

- 获得的认证：VERT,ISO/TS 16949工艺检测：通过韩国政府的道路与非道路测试

- 产品实拍图：

- 产品尺寸 ：

| Item | Diameter | Lebgth | Cell density |
| --- | --- | --- | --- |
| Content | 4"~12" | 4"~12" | 100,200,300 |

- 技术参数：

| Square Honeycomb Filter Type(cpsi) | 200 | 300 |
| --- | --- | --- |
| Porosity（%） | ＞49 | Same as 200 cpsi |
| Mean Pore size（μm） | 16 |  |
| Bulk density at 25℃（g/cm2） | 0.8 |  |
| Thermal conductivity at 25℃（W/mk） | 5.38 |  |
| Thermal conductivity at 600℃（W/mk） | 4.81 |  |
| Thermal conductivity at 800℃（W/mk） | 4.53 |  |
| Specific heat at 25℃（J/g/k） | 0.59 |  |
| Specific heat at 600℃（J/g/k | 1.05 |  |
| Specific heat at 800℃（J/g/k） | 1.09 |  |
| Expansion/radial×106/℃ at 300℃ | 5.65 |  |
| Expansion/radial×106/℃ at 600℃ | 4.99 |  |
| Expansion/radial×106/℃ at 800℃ | 5.10 |  |
| Decompose temperature（℃） | ＞1,600 |  |
| 3P-Bending strength-MOR（Mpa） | >20 |  |

物理特性：

| are Honeycomb Filter Type(cpsi) | 100 | 200 | 300 |
| --- | --- | --- | --- |
| Wall Thickness （±0.05mm） | 0.55 | 0.38 | 0.3 |
| Square Length of Cell（±0.05mm） | 2.06 | 1.68 | 1.36 |

实验结果：

产品授权书：

南京赛福环保科技有限公司为韩国IB MATERIALS 在中国唯一授权代理商，我司将竭诚为广大客户服务。