G207不锈钢焊条

符合 GB/T E410-15

说明：G207是低氢钠型药皮的Cr13不锈钢焊条。采用直流反接。可全位置焊接。

用途：用于焊接06Cr13、12Cr13不锈钢结构，也可用于耐蚀、耐磨的表面焊接。

熔敷金属化学成分（质量分数）                                        （%）

| C | Mn | Si | Cr | Ni | Mo | Cu | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤0.12 | ≤1.0 | ≤0.90 | 11.0~13.5 | ≤0.7 | ≤0.75 | ≤0.75 | ≤0.030 | ≤0.040 |

熔敷金属力学性能（试件在730~760℃保温1h，以不超过60℃/h速度随炉冷至315℃，然后空冷）

| 试验项目 | Rm/MPa | A（%） |
| --- | --- | --- |
| 保证值 | ≥450 | ≥20 |

参考电流

| 焊条直径/mm | 3.2 | 4.0 | 5.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 焊接电流/A | 80~120 | 100~160 | 150~200 |

注意事项：

- 焊前焊条须经250℃左右烘焙1h；

- 焊前焊件须预热至250~350℃。