## 1、变型缝型式列表如下：

| 序号 | 部位 | 参照图集号 | W | ES | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外墙成品变形缝 | 《04CJ-01-3》-19页③ | 100 | 200 | 平面型 |
|  |  | 《04CJ-01-3》-19页④ | 100 | 150 | 阴角型 |
| 2 | 内墙成品变形缝 | 《04CJ-01-3》15页③ | 100 | 250 | 仅用于AC段防火窗成品变形缝 |
| 3 | 内墙成品变形缝 （墙面） | 《04CJ-01-3》15页③ | 100 | 210 | 平面型 |
|  |  | 《04CJ-01-3》15页④ | 100 | 155 | 阴角型 |
|  | （地面普通型） | 《04CJ-01-3》-14页③ | 100 | 210 | 平面型 |
|  |  | 《04CJ-01-3》-14页④ | 100 | 155 | 阴角型 |
| 4 | 内墙成品变形缝 （墙面） | 《04CJ-01-3》-15页③ | 100 | 270 | 承重型用于AB段首层交界门 |
|  | 地面成品变形缝 （承重型） | 《04CJ-01-3》-8页③FTM型 | 100 | 270 |  |
| 说明： 外墙成品变形缝配置：软聚乙烯泡沫塑料保温+采用三元乙丙防水材料止水带 内墙面成品变形缝配置：硅酸盐耐火纤维阻火带 内地面成品变形缝配置：硅酸盐耐火纤维阻火带+采用三元乙丙防水材料止水带 盖板型地面盖板厚度：4㎜ 承重型地面盖板厚度：6㎜ |  |  |  |  |  |

## 2、成品变形缝：（铝板）

需用图集：外墙成品变形缝盖板04CJ01-3—1/19，

室内顶棚及墙面盖板为04CJ01-3—3/15，

地面成品变形缝盖板04CJ01-3—3/7

材料要求：牌号6061或6063，伸缩量为50㎜。阻火带阻燃时间≥3h。

#### 2.1、成品变形缝安装技术要求

材料要求：

（1）铝板：材质符合GB/T3280—1997及GB/T4237-1993要求，采用牌号6063-T5、6061-T6型材。

外观：表面作阳极化处理或氟碳喷涂、粉沫喷涂。板的表面应平整、光洁。

（2）止水带：采用三元乙丙防水材料，用配套胶粘接剂固定。

材质：符合GB18173.1—2000《高分子防水材料》要求。

（3）阻火带：采用硅酸盐耐火纤维及不锈钢薄板加工而成，按照GB/T9978—1999《建筑构件耐火试验方法》测定耐火极限。

（4）胶条

胶条采用热塑性橡胶，胶料性能符合下表要求。

| 序号 | 检测项目 |  | 要求 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 热塑性橡胶 |  |
| 1 | 硬度 |  | 邵尔A | 60±5 |  |
| 2 | 拉伸强度 |  | Mpa | ≥6.2 |  |
| 3 | 扯断伸长率 |  | % | ≥420 |  |
| 4 | 脆性温度 |  | ℃ | ≤-40 |  |
| 5 | 耐臭氧氧化（25-50pphm）40℃*96h |  | 20% | 无龟裂 |  |
| 6 | 热空气老化试验 | 试验条件 | ℃*h | 70*96 |  |
|  |  | 拉伸强度降低率 | % | ≤2 |  |
|  |  | 扯断伸长率降低率 | % | ≤7 |  |
|  |  | 硬度变化 | 邵尔A | -2 |  |
| 7 | 线膨胀系数 |  | ℃-1 | ≤5*40-4 |  |

#### 2.2胶条外观质量符合下表要求

| 序号 | 缺陷 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气泡、杂质 | 不超过成品表面面积的0.5%，且每处不大于25㎜2，深度不超0.5㎜。 |
| 2 | 喷霜、发脆、裂纹 | 不允许 |
| 3 | 明疤缺胶 | 面积不超过30*5㎜2，深度不超过0.5㎜，每米不超过4处。 |

#### 4.3成品力学性能：试验应满足下表要求

| 序号 | 型号 项目 | 金属盖板型 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拉伸、压缩时水平摩阻力（km/m） | ＜4 |
| 2 | 拉伸压缩时变位均匀性㎜ | ±2 |
| 3 | 伸缩量㎜ （L为中轴杆中距） | ±0.5L |
| 4 | 垂直变形量（缝宽） | -- |
| 5 | 承载km/㎡ | ≥2.0 |

外墙：固定螺栓：M6×130~150㎜

内墙：固定螺栓：M6×80㎜

成品变形缝的尺寸要求必须实地测量，先做型式样板，经验收后再大面积施工。

## 变形缝图集22jc22贵州变形缝参考做法

变形缝:
为了防止因气温变化、地基不均匀沉降以及地震等因素使建筑物发生裂缝或导致破坏，设计时预先在变形敏感部位将建筑物断开，分成若干个相对独立的单元，且预留的缝隙能保证建筑物有足够的变形空间，设置的这种构造缝称为变形缝。
分类:
建筑物在外界因素作用下常会产生变形，导致开裂甚至破坏。变形缝是针对这种情况而预留的构造缝。变形缝可分为伸缩缝、沉降缝、防震缝三种。
伸缩缝：建筑构件因温度和湿度等因素的变化会产生胀缩变形。为此，通常在建筑物适当的部位设置垂直缝隙，自基础以上将房屋的墙体、楼板层、 屋顶等构件断开，将建筑物分离成几个独立的部分。为克服过大的温度差而设置的缝，基础可不断开；
抗震缝：为使建筑物较规则，以期有利于结构抗震而设置的缝，基础可不断开。它的设置目的是将大型建筑物分隔为较小的部分，形成相对独立的防震单元，避免因地震造成建筑物整体震动不协调，而产生破坏。
在抗震设防区，沉降缝和伸缩缝须满足抗震缝要求。
沉降缝：指同一建筑物高低相差悬殊，上部荷载分布不均匀，或建在不同地基土壤上时，为避免不均匀沉降使墙体或其它结构部位开裂而设置的建筑构造缝。沉降缝把建筑物划分成几个段落，自成系统，从基础、墙体、楼板到房顶各不连接。缝宽一般为30～70毫米。将建筑物或构筑物从基础至顶部完全分隔成段的竖直缝。借以避免各段不均匀下沉而产生裂缝。通常设置在建筑高低、荷载或地基承载力差别很大的各部分之间，以及在新旧建筑的联接处。
施工缝：受到施工工艺的限制，按计划中断施工而形成的接缝，被称为施工缝。混凝土结构由于分层浇筑，在本层混凝土与上一层混凝土之间形成的缝隙，就是常见的施工缝。所以并不是真正意义上的缝，而应该是一个面。
屋面变形缝经常会出现漏水问题，是什么原因，要怎么解决？？
关键的问题是：止水返梁一定要浇筑好，在止水返梁根部和硂楼板接触部位不能产生裂缝，屋面的止水返梁和屋面顶板一起浇注成型，对于止水返梁第二次浇筑的，在浇筑之前，其根部一定要打毛，并金星植筋，在浇筑之前，先浇水湿润基层，并用界面剂和毛刷反复刷界面，进一步毛化界面，浇筑的硂标号应和楼板曾的硂标号相同，振捣一定要密实，不能再根部存在蜂窝马面或者乱根的现象，浇筑成型后，在养护期，注意养护，防治裂纹，后期做找平层，同样要注意 ，在做放水时，一定要接头做好，基层粘接部位不能有起砂的情况发生，防水才来哦建议选用合格的SBS防水卷材。如果是屋面转角的变形缝，一定要用转角端部伸入结构层之内，设置滴水线条。
伸缩缝的设置原则：
伸缩缝：当建筑物较长时为避免建筑物因热胀冷缩较大而使结构构件产生裂缝所设置的变形缝。
建筑中须设置伸缩缝的情况主要有三类：
一是建筑物长度超过一定限度；
二是建筑平面复杂，变化较多；
三是建筑中结构类型变化较大。
设置伸缩缝时通常是沿建筑物长度方向每隔一定距离或结构变化较大处在垂直方向预留缝隙，将基础以上的建筑构件全部断开，分为各自独立的能在水平方向自由伸缩的部分。基础部分因受温度变化影响较小，一般不须断开。
伸缩缝的大间距应根据不同材料的结构而定，详见有关结构规范。
了各种砌体结构和钢筋混凝土结构房屋伸缩缝的大间距。
二、伸缩缝的构造：
伸缩缝宽度一般为20-40mm，通常采用30mm。
在结构处理上，砖混结构可采用单墙方案，也可采用双墙方案；框架结构可采用双柱双梁方案，也可采用挑梁方案。
1、墙体伸缩缝构造：
墙体伸缩缝一般做成平缝形式，当墙体厚度在240mm以上时，也可以做成错口缝、企口缝等形式。
外墙变形缝常用麻丝沥青、泡沫塑料条、油膏等有弹性的防水材料填缝，缝口用镀锌铁皮、彩色薄钢板等材料进行盖缝处理；
内墙变形缝一般结合室内装修用木板、各类金属板等盖缝处理。
2、楼地板伸缩构造：
楼地板伸缩缝的缝内常用麻丝沥青、泡沫塑料条、油膏等填缝进行密封处理，上铺金属、混凝土或橡塑等活动盖板。其构造处理需满足地面平整、光洁、防水、卫生等使用要求。顶棚伸缩缝需结合室内装修进行，一般采用金属板、木板或橡塑板等盖缝，盖缝板只能固定于一侧，以保证缝的两侧构件能在水平方向自由伸缩变形。
3、屋面伸缩缝构造：
屋顶伸缩缝主要有伸缩缝两侧屋面标高相同处和两侧屋面高低错落处两种位置，当伸缩缝两侧屋面标高相同又为上人屋面时，通常做防水油膏嵌缝，进行泛水处理；为非上人屋面时，则在缝两侧加砌半砖矮墙，分别进行屋面防水和泛水处理，其要求同屋顶防水和泛水构造。在矮墙顶上，传统做法用镀锌铁皮盖缝，近年逐步流行用彩色薄钢板、铝板甚至不锈钢皮等盖缝。
屋面漏水问题是否是变形缝引起的？？
从我司长期从事变形缝的安装经验来看，变形缝部位的漏水，极为普遍，而变形缝部位的渗漏往往多以结构渗漏为主，如屋面变形缝，下雨时从缝内下去的雨水很有限，就是不装盖板，真正从缝内下去的水都很少，屋面的渗漏主要在于从变形缝的止水返梁，女儿墙根部渗漏的水很多， 原因：平屋面，面积较大，屋面的地漏由于室外的风沙、灰尘较多，当下雨时屋面地漏很容易堵塞，一旦堵塞，屋面必然大面积积水，这时的水就很多，这些水从砖缝，女儿墙根部渗漏到屋面的保温层里，这些水饱和在里面，当屋面的女儿墙和楼板接触的部位的止水反梁未做，或者做的不合格，存在细微的裂缝，那就产生了渗漏，说到这里，很多人可能说，我们有防水层，但是，真正有工程经验的人都知道，砼的自防水才是防水中重要的一个环节。因为现在市场上的防水 材料都很差，耐久性不好，所以说一定要将屋面的自防水做好，止水反梁浇筑好，如果这块出现问题，后期的维修是很难做到的，除非在背水面加排水槽。
关键问题是：止水返梁一定得浇筑好，在止水返梁根部和砼楼板接触部位不能产生裂缝，屋面止水返梁好和屋面顶板一起浇筑成型，对于止水返梁第2次浇筑的，在浇筑之前，其根部一定要打毛，并进行植筋，在浇筑之前，先浇水湿润基层，用界面剂和毛刷反复刷界面，进一步毛化界面，浇筑的砼标号，和楼板层的标号相同，振捣一定要密实，不能在根部存在蜂窝麻面或者乱根的现象，浇筑成型后，在养护期，注意养护，防治裂纹，后期做找平层，同样要注意，在做防 
水时，一定要将接头做好，基层粘结部位不能有起砂的情况发生，防水材料建议选用合格的SBS防水卷材。如果是屋面转角变形缝，一定要将转角端伸入墙体结构层之内，设置滴水线条。
变形缝的渗漏问题，普遍的渗漏是出现在止水返梁的根部，一但出现渗漏，特别难修补，特别是在全部工序已经结束时，更难修复，有效的办法是在背水面（顶层的顶棚的梁底板具体细节见排水槽的做法。安装排水槽，排水槽安装的关键点在于：切断水顺梁流的情况，要让水全部流到排水槽内，