华维牌  四合一磷化液  HW -011-06

产品说明:

本品系除油、除锈、磷化、防锈（钝化）四项功能集于一体的新型碳钢钢铁处理液，浸泡、刷涂、擦拭均可，适用于航空机械、汽车、摩托车、自行车、轻工机械、家具、户外广告、防盗门、电控柜、文件柜等大中型钢铁工件，液压管道、结构件、建筑钢筋、各类油箱、建筑钢模板、工程车辆等方面的防腐蚀和喷漆前处理。在喷塑、喷漆前的表面处理，不挂白灰、无药液残留，防锈时间长，与底漆附着力好，药液底部不产生结晶，使用寿命长。

产品特点：

1、本品节省设备、人力，常温使用、磷化后不需水洗，使用方便，且本品和市场同类产品相比，具有优异的抗锈功能。

2、可浸泡处理，也可擦洗，且都能达到很好的效果。（同类一般浸泡和擦洗不兼容）

3、对不具备整套磷化生产设备的（无磷化槽）、大件施工、野外施工以及小批量生产尤其适合。

4、磷化后不水洗直接干燥处理。干燥最佳方式是低温烘干，温度以60－80度为宜；无烘干设备的客户可借助大功率风扇迅速风干，不宜采用阴干的方式，以防白灰生成。

5、表面干燥后的工件，需放置一段时间待彻底实干后（一般需4小时以上），再喷涂涂装，可使漆膜的附着力增加数倍。

理化指标：

外  观：黄绿色液体

PH  值：1.0-2.0

比  重：1.3±0.05

使用方法及注意事项

1、浸泡时四合一磷化液使用浓度为2-6倍兑水使用，推荐2倍兑水效果最佳，浸泡时间以工件表面锈迹消失为止（有氧化皮者需半小时以上；无氧化皮的锈蚀件约5－30分钟）,磷化后无需水洗。

2、擦洗四合一磷化液使用浓度为2-4倍，根据工件表面锈迹严重程度自行掌握。擦洗时用干净布蘸取，反复多擦几次，效果好无需水洗。

3、如果所用水为地下水，其水质硬度高或含盐碱量大时，处理后易挂白灰。在磷化干燥喷涂前用布擦掉表面浮灰再涂装。

注意事项

1、四合一磷化液原液有较强腐蚀性，需带上橡胶手套，严禁溅入眼、口、皮肤衣物；如误触，立即清水冲洗，严重者，应及时就医。

2、阴凉处密封保存，长期有效。

包装规格

20公斤/箱     25公斤/桶       可根据用户要求而定。