由于液体酒精携带不便,易流出容器造成危险,可以将酒精制成豆腐一样的块状固体。然后将其储存在密封塑料袋子中。使用时将固体酒精用火柴直接点燃，较液体酒精安全且携带安全！这时候就有必要用一款全自动固体酒精包装机，它能把制出来后一整条固体酒精自动切块包装，省时又省人，在密封包装的同时，包出来的每个袋子都非常平整美观，全部都是同一规格袋子，同时还可以在袋子上面印字或图案大力宣传，让别人在用酒精块的时候就知道你家的酒精块非常便宜，需要用到第一时间就找您！下面就详细介绍一下勇川酒精块包装机械详细资料。请阅！

配方1 高效固体酒精燃料
酒精(工业品,95%)1000g
硬脂酸 30g
氢氧化钠(15%) 40g
描述 将酒精与硬脂酸混合,并用水浴加热至65 - 70℃,然后加入氢氧化钠溶液,混合均匀,搅拌冷却,即凝固成固体酒精。本发明( CN 1100457A)原料简单、制造容易,无污染、热值高、成本低,可广泛应用于旅游、野外作业、宾馆、饭店等。
 
配方2固化酒精
酒精(工业品,>95%) 70. 7% -81%
吸附剂(纤维素硝酸酯,含氮 10. 5% - 12%) 1. 9%-2. 3%
混合溶剂(丙酮、无水乙醇) 1. 6% - 2. 0%
稀释剂(无水乙醇) ’ 3.2%-4%
固化剂(淀粉蒸馏水溶液) 7. 5% - 15%
描述 先将混合溶剂加入装有吸附剂的容器中,充分溶解后加入稀释剂并搅拌均匀,再按配方加入工业酒精,边加边搅拌,直至均匀为止。最后将混合液注入装有固化剂的反应釜中,密封静置24h,即得固化酒精。本发明( CN 1084879A)酒精含量高,燃烧时间长,火焰近于蓝色,是适用于野战部队、宾馆、饭店、旅游野炊的理想热源。
 
配方3无烟固体酒精
酒精 70%
硬脂酸 5. 5%
氢氧化钠 1%
铜氨溶液 5%
消烟剂 18. 5%
描述 把硬脂酸、酒精投入装有搅拌器、冷凝管的三口烧瓶中,开动搅拌,加热升温至70℃,慢慢滴加溶有氢氧化钠的铜氨溶液,加完后搅拌反应20min(此时用玻璃棒沾取反应物,冷却变成透明固体,表示反应完全),然后慢慢加入消烟剂,搅拌均匀,冷却至50 - 60C,将溶液倒入模具,包装,即制成铁罐无烟固体酒精。
 
配方4新型固体酒精
酒精(工业品,95% lOOmL
硬脂酸(工业品) 2. 5g
硬脂酸锌(化学纯) 1. 2g
氢氧化钠(工业品) 2. 5g
硝酸钾(化学纯) 0. 2g
硝酸钠(化学纯) 0. 2g
描述 先将60mL工业酒精、硬脂酸、硬脂酸锌加到装有电动搅拌、温度计、滴液漏斗和回流冷凝管的四口烧瓶中,加热回流,使烧瓶中的硬脂酸和硬脂酸锌完全溶解；再将已在烧杯中溶解好的酒精、硝酸钾、硝酸钠、氢氧化钠混合液由滴液漏斗加入四口烧瓶中,保持回流和搅拌加热,滴加完毕,继续反应20min；搅拌冷却至60℃左右,将料液倒入模具冷却凝胶,当温度降至40℃,固体酒精凝胶即可出模包装。本品硬度大大提高,在25 - 30℃贮存基本不软化,而且具有火焰温度高、燃烧时间长、残渣少等特点,用于旅游野炊。
 
配方5固体酒精燃料
酒精(95%) 250g
硬脂酸 9g
氢氧化钠(固体) 2g
硝酸铜 1. 5g
描述 将酒精装于500mL的三口圆底烧瓶中,依次加入硬脂酸、氢氧化钠和硝酸铜。装上回流冷凝管、电动搅拌器和温度计,在水浴上加热搅拌0. 5h,使其成为均匀的透明溶液,然后放置冷却到50 - 60℃,倒入模型容器中凝固成型,即得到均匀的半透明凝胶状固体酒精。本法制得的固体酒精均匀、易成型,且工艺简单、原料易得、成本低,易于工业化生产。本品在通常温度下不会自燃,使用时1根火柴便可点燃。燃烧时无烟、无异味,气体无毒,可以多次点火与灭火,燃烧升温快,生产使用安全方便,适于工厂、家庭、医院、办公室、饮食店的火锅、小餐
 
配方6酒精胶凝燃料(一)
酒精(工业品,95%) lkg
水 适量
醋酸钙(饱和水溶液) 0. lkg
描述 取酒精和适量水置于容器中,在热水浴中加热至45?50℃,在搅拌条件下加入醋酸钙饱和水溶液,物料会迅速凝结成粒状固体,冷却后即可包装使用,久置会软化为糊状物。
 
配方7酒精胶凝燃料(二)
酒精(工业品,95%) lkg
水 适量
硝化纤维 0. 06kg
醋酸乙酯 0. 06kg
丙酮 0. 15kg
描述 将硝化纤维、醋酸乙酯、丙酮加入置于热水浴中带回流冷凝器的容器中,充分溶解均匀；然后在搅拌下．逐步加到温度40℃的装有酒精和适量水的另一容器中,迅速成胶后,冷却包装,即为成品。硝化纤维为特级易燃易爆物,操作时应注意。
 
配方8酒精胶凝燃料(三)
羧甲基纤维素 0. llkg
丙酮 0. 15kg
酒精(工业品,95%) lkg
水 适量
描述 将羧甲基纤维素和丙酮搅拌溶解,然后加到已加热至40 - 50℃的酒精和适量水的另一容器内,迅速成胶后,冷却包装,即为成品。
 
配方9半固体混合燃料
硬脂酸 5g
氢氧化钠 1. 7g
70#汽油 50mL
酒精 50mL
描述 将硬脂酸、氢氧化钠、汽油、酒精分别加入带回流装置的反应器中,在50℃下搅拌反应15min,至反应液呈微黄色澄清液,冷却即得白色半固体燃料。
 
配方10固体酒精
酒精(工业品,95%) 70. 8% -90. 4%
羟丙基甲基纤维素(增稠剂) 1. 0% -3. 0%
斯盘- 40(固化剂) 3. 0% -5. 0%
氢氧化钠(固化剂) 0.6%-1.2%
水 6. 0% - 20. 0%
描述 将酒精和羟丙基甲基纤维素放人不锈钢容器中搅拌l-2min,加入溶于部分水的氢氧化钠溶液,搅拌至分散均匀,再加入溶于剩余水中的斯盘一40,搅拌3 -5min,然后进行分装,分装后的混合物将于6h后完全固化本发明( CN 1046930A)的原料不含有毒有害物质,燃烧时无异味、无毒性、无刺激性。制造工艺在常温下进行,简单安全。产品用作火锅及方便餐的燃料。
 
特别推荐
配方11   FR400固体酒精配方及制作方法
酒精(工业品,95%)   70%
增稠剂FR400       0.5%
三文油            0.5%
水                30%
 
描述:1.将0.5份的固体酒精增稠剂FR400加到30份水和70份酒精中,适当搅拌然后放置6个小时(放置的过程注意要密封,防止酒精挥发),等到粉末均匀溶解为透明液体,切记不允许有小疙瘩出现。(另一种溶解方法：用均质机打均质10分钟,消泡即可使用)。2.将上述溶液边搅拌边滴加TEA,滴加原则为少量多次(切记滴加的过程必须搅拌充分),确保FR400可以均匀中和,直到产品为无色透明凝胶状为止。3.如果希望产品增加色彩,可以添加少量甘油搅拌,然后密封保存即可。用FR400做出来的固体酒精燃烧时无异味、无毒性、无刺激性。制造工艺在常温下进行,简单安全。产品用作火锅及方便餐的燃料。