水泥基渗透结晶型防水涂料

百强牌CCCW-1是一种粉状渗透结晶型防水材料，含有丰富的活性物质，与水作用后，材料中的活性物质以水为载体向混凝土内部渗透，并在混凝土中形成不溶于水的结晶体，堵塞毛细孔道，从而使混凝土致密、防水。

产品特点：

1、渗透性好。渗透深度在适宜的环境中最大可达到30mm。

2、具有再结晶功能。CCCW-1处理过的混凝土多年后遇水，材料中的活性物质还能重新激活，混凝土中未完全水化的成分再产生结晶，封闭后期形成的裂缝。

3、效果恒久。属无机物，不易老化，膨胀系数与混凝土基本一致，防水年限基本与结构的寿命相同，并且具有增强混凝土的耐久性，延缓混凝土的碳化过程，防止钢筋锈蚀。

4、结晶快。结晶星在施工24小时后表面即可产生一定的疏水效果，这样涂层和基层可以产生较好的保水效果，不用养护或稍做养护即可保持良好的强度，不起砂脱粉。

5、施工简便，环保，无毒，无刺激性气味。

6、抗渗性强。水泥基渗透结晶型防水材料能耐受0.9MPa以上强水压。

7、适用性好。既可用在迎水面，也可用于背水面。混凝土结构表面上不需要找平层，施工后不需做保护层，在涂层表面易做饰面层，用于地下室外墙施工完毕7天后便可回填，不会对防水涂层造成破坏。

适用范围：

1、地下工程，水工工程的刚性防水，如建筑物地下室，隧道，游泳池，水坝等。既可用于迎水面，也可用于背水面。

2、可用于外墙、地坪等处的防水。

3、检验标准：按国标GB 18445-2001检验，

4、检验比例：粉料﹕水=1﹕0.25-0.35（重量比）。

5、基面要求：平整、牢固、无明水、无油污、无灰尘。

使用方法：

1、配料与用量   配料：粉料﹕水 =1﹕（0.25~0.35）的重量比拌匀。

2、参考用量：约 1.0~1.2 Kg/m2 (实际需根据施工部位和基面情况定)。

施工方法:

1、基层处理凹凸不平处先用水泥砂浆找平，裂缝须预先进行处理。漏水处需先进行堵漏处理，然后做防水。转角处须做成圆弧角或45°斜角。检查混凝土基面有无病害或缺陷，有无钢筋头、有机物、油漆等其它粘结物等，并对基面认真清理，对混凝土出现裂缝的部位用钢丝刷进行重点打毛，如：裂缝大于0.4mm的则需要开U型槽15×20mm，用钢丝刷、凿子或高压水枪打毛混凝土基面，清理处理过的混凝土基面。

2、 基面湿润用水充分湿润处理过的待施工基面，保持混凝土结构得到充分的湿润，但不应有明水。

制浆配合比：

1、如果按容积比，那么用2.0～2.3份粉料与1份水调和；如果按照重量比，那么用3.0～3.3份粉料与1份水调和，以浆料调至适合涂刷的稀稠度为宜。

制浆操作：

1.将计量过的粉料与水倒入容器内，用搅拌物充分搅拌3～5分钟，使料拌和均匀；一次调料不宜过多（中途不准加水及粉料），调好的料30分钟内用完。

2、涂刷时要注意来回用力，确保凹凸处满涂，并力求使涂层厚薄均匀。

3、在平面或台阶处进行施工时必须注意将CCCW-1涂刷均匀，阴阳角处要涂刷均匀，不能有过厚的沉积，防止在过厚处出现开裂。 2.4.3 裂缝大于0.4mm时应先开槽，后湿润、再涂刷百强牌CCCW浆料。

4、 CCCW一般要求涂刷2道，即在第1层涂料达到表干（约2～3h）后，进行第2道涂料涂刷，当第1道涂料干燥过快时，应浇水润湿或用湿抹布润湿涂层后再进行第2道涂料涂刷。

检验:

1、 CCCW-1涂层施工完毕后，须检查涂层是否均匀，如有不均匀处，须进行修补。

2、 CCCW-1涂层施工完毕后，须检查涂层是否有暴皮、脱粉、开裂现象。如有暴皮现象，暴皮部位需要清除，并进行基面再处理后，用CCCW涂刷；如有脱粉现象，需用湿抹布或湿拖把清除掉防水层表面的粉末，达到润湿基面的目的后，再次用CCCW涂刷；如有开裂现象，视开裂缝的宽度做不同方法的修补，裂纹≥0.4毫米,需先用填缝剂填缝,再用CCCW涂刷,裂纹≤0.4毫米,可以直接在涂层上用CCCW修补。

3、CCCW-1涂层的返工处理：返工部位的基面，均需潮湿，如发现有干燥现象，则需喷洒水后再进行CCCW涂层的施工，但不能够有明水出现。 2.6养护 CCCW终凝后3～4小时或根据现场湿度而定，采用喷雾式撒水养护，即在喷水不破坏涂层的条件下就可进行养护。每天喷水养护3～5次，连续2～3天，室外施工时要注意避免雨淋。地下室、室内可以免做养护。

特别提示:

1、施工过程中48小时内避免雨淋、霜冻、日晒、沙尘暴、污水及40℃的高温；

2、养护期间不得碰撞防水层、配好的料需在30分钟内用完，中途不允许加水、粉料使用不能在5℃以下或雨中施工。

包装：25 Kg塑料桶包装或编织袋双成包装25-40Kg、本品存放干燥、阴凉处密封贮存，避免阳光直射保质期：12个月