混凝土脱模剂

一、混凝土脱模剂：

BY-208B型百强牌脱模剂由高分子聚合材料、成膜隔离剂、表面活性剂等多种无机材料复合而成，本品为白色粉沫状或呈淡黄色粘稠液体两种、对混凝土预制构件模板起到润滑和隔离作用，脱模效果好，成膜快、易拆模。混凝土表面光洁平整，棱角整齐无损。良好的耐水性、防锈性和耐干性。同时对模板起到很好保护作用，延长模板的使用寿命。

二、本品分为两种:

1、白色或淡黄粉沬状。

2、液体脱模剂经过油质改性呈谈黄色稠粘液体、膜表面光洁度好，自然形成瓷釉，易于脱膜和清理，提高工效、耐磨，附着力好、施工简单，涂刷一遍即可最佳用量6~10m2/Kg。。

三、脱模剂适用范围：

本品适用于钢模、木模、竹胶模的铁路桥梁、公路桥梁、地铁隧道、水利大坝等混凝土工程。涂刷于桥梁模板、柱模、墩模、大型钢模等表面具有优质的脱模性能，是高品质专用脱模剂，无毒、无味、不燃、使用方便。

四、混凝土脱模剂使用方法：

1、涂刷脱模剂前将模具清理干净、清除氧化锈和混凝土垢。

2、将脱模剂均匀地喷涂或刷涂在模具表面，待脱模剂干燥后浇注混凝土。稀释比例：1:3戓1:6：使用量：6-10平米/公斤。

3、滚涂：须使用无痕滚刷，有弧度的模板上施工不便。

4、使用脱模剂的钢模，长期不用，放置前应多涂上几遍，防止长期放置时模板生锈。

五、理化指标：

1、外 观：白色粉沫/呈谈黄色稠粘液体.

2、气味： 微少

3、密度（g/ml)：0.90～0.95

4、PH值：6～8

5、成份含量：60%

6、稀释比例：料水:1:5、 液体不能兑水使用。

六、使用要求：

1、基材干燥，使用前需进行清除浮尘（锈）、去除油污等处理，以提高脱模剂对基材的附着力。

2、该产品施工刷涂为宜，涂膜厚度应适宜。

六、注意事项：

1、脱模剂润滑，施工时应小心，预防泄露滑倒。

2、涂刷脱模剂的模板，使用前应防止雨淋，如经雨淋，应重新涂刷脱模剂。

七、脱模剂包装规格：

1、 粉沫编织袋包装25±1.0kg：保质期12个月以上，阴凉干燥处贮存注意防潮、防水。

2、液体由铁桶与塑料桶包装:净重50-250±1.5kg。