- 富达(LiuTEHCH)螺杆空压机油

富达(LiuTEHCH)螺杆空气压缩机专用油分为LT3046专用油.LT6046专用油.LT8046超级润滑油。采用军工技术生产的合成油系列产品，执行标准：GB5904-86。特点,具有良好的氧化安定性，热稳定性，润滑性，抗泡沫性，防锈性。适用于富达喷油回转式（螺杆式、滑片式）空气压缩机的润滑。.

富达(LiuTEHCH)螺杆空压机油: 简介 LT3046专用油、LT6046专用油、LT8046超级润滑油是采用军工技术生产的合成油系列产品，执行标准：GB5904-86 特点,具有良好的氧化安定性，热稳定性，润滑性，抗泡沫性，防锈性。 用途 适用于富达喷油回转式（螺杆式、滑片式）空气压缩机的润滑。 项目 32#质量指标 46# 实验方法 运动黏度mm2/s（40℃） 28.8~35.2 41.4~50.6 GB/T265 闪点/℃（开口）≥ 210 210 GB/T3536 粘度指数 不低于 -30 -25 GB/T3535 抗乳化性（24℃40-37-3）min50℃ 30 30 GB/T7305 起泡性（24℃），ml 泡沫倾向 不大于 100 100 GB/T12579 泡沫稳定性 不大于 0 0 GB/T12579 腐蚀（7铜片，100℃，3h）/级 1 1 GB/T5096 防锈性实验（A法） 无锈 无锈 GB/T11143 水溶性酸碱 无 无 GB/T259 氧化安定性，h 不少于 2500 2500 GB/T12581 水份，% 不大于 痕迹 痕迹 GB/T260 机械杂质，% 不大于 0.01 0.01 GB/T511