椰壳活性炭采用优质椰子壳为原料，采用先进的生产工艺，经炭化、活化、精制加工而成。椰壳活性炭为黑色不定型颗粒，无毒无味，具有孔隙结构发达、比表面积大、吸附能力强、强度高等特点，广泛应用于各类水的净化处理、黄金提取、催化剂及其载体、香烟滤嘴、鱼类养殖、溶剂回收、空气净化以及精制脱色,味精、柠檬酸、酒类的脱色及精制等领域。

椰壳活性炭技术指标

| 项目名称 | 单位 | 指标 |
| --- | --- | --- |
| 碘值 | 毫克 / 克 | ≥ 900-1000 |
| 强度 ( 球磨法 ) | % | ≥ 90 |
| 干燥减量 | % | ≤ 10 |
| 酸碱度 | PH | ≥ 7 |
| 堆积位比重 | 克 / 立方厘米 | 0.32-0.40 |
| 粒度 | 无定 | 8-24 目 24-48 目 |
| 粒度由需方提供而成 |  |  |

注意事项：
    1、活性炭在运输过程中，防止与坚硬物质混状，不可踩、踏，以防炭粒破碎，影响质量。
    2、储存应储存于多孔型吸附剂，所以在运输储存和使用过程中，都要绝对防止水浸，因水浸后，大量水充满活性空隙，使其失去作用。
    3、防止焦油类物质在使用过程中，应禁止焦油类物质带入活性炭床，以免堵塞活性炭空隙，使其失去吸附作用。最好有除焦设备净化气体。
    4、防火活性炭在储存或运输时，防止与火源直接接触，以防着火、活性炭再生时避免进氧并再生彻底，再生后必须用蒸汽冷却降至80℃以下，否则温度高，遇氧，活性炭自燃。