一、功能特点:

OPTIPULS i/iw是一种能以平电流或脉冲电流工作的MIG-MAG焊设备。焊接电压和送丝速度可以连续调节。电源采用了晶体管逆变技术，整台设备通过微处理器控制。这些技术使焊机使用方便，适应性强并具有优异的起弧性能和焊接质量。

OPTIPULS i/iw 的特性使其能够：

1、使用药皮电焊条焊接

2、使用平电流MIG-MAG焊

3、从板厚1mm开始，整个电流范围内都可采用脉冲电流MIG焊方式焊接

4、使用不同类型的焊丝

5、可将送丝机放在工位附近

6、有4种长度的标准送丝机电缆长（2，5，10，15m）

7、使用OPTI系统可以快速预设焊接参数

8、可以清楚看见焊接参数

二、技术参数:

|  | OPTIPULS i/iW |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OPTIPULS 500IW |  | OPTIPULS 350I/380IW |  | OPTIPULS 280I |  |
| 初级 | MIG | E.E | MIG | E.E | MIG | E.E |
| 3相初级电源 | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V | 400V |
| 电流消耗40%时 | 44A | 45.2A | / | / | / | / |
| 电流消耗45%时 | / | / | / | / | 19.4A | 21.4A |
| 电流消耗50%时 | / | / | / | 28.2A | / | / |
| 电流消耗60%时 | 38.2A | 39A | 28A | 26.1A | 16.4A | 18.9A |
| 电流消耗100时 | 31.2A | 33.8A | 21.9A | 23.8A | 13.4A | 14.9A |
| 频率 | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| 功率消耗（40%） | 30.7KVA | 31.5KVA | / | / |  |  |
| 功率消耗（45%） | / | / | / | / | / | / |
| 功率消耗（50%） | / | / | / | 19.5KVA | 11.4KVA | 13.1KVA |
| 功率消耗（60%） | 26.5KVA | 27.2KVA | 19.4KVA | 18.1KVA | 11.4KVA | 13.1KVA |
| 功率消耗（100%） | 21.7KVA | 23.6KVA | 15.2KVA | 16.5KVA | 9.3 VA | 10.3KVA |
| 次极 |  |  |  |  |  |  |
| 空载电压 | 57V | 57V | 86.3V | 86.3V | 77.5V | 77.5V |
| 电流调节范围 | 10-500A | 10-500A | 10-350A | 10-350A | 15-270A | 15-270A |
| 40℃10MIN 周期最大暂载率 | 500A/39V /40% | 500A/40V /40% | / | 350A/34V /50% | 270A/27.5V /45% | 270A/30.8V /45% |
| 40℃10MIN 周期60%暂载率 | 450A/36.5V | 450A/38V | 350A/31.5V | 330A/33.2V | 240A/26V | 240A/29.6V |
| 40℃100%暂载率 | 400A/34V | 400A/36V | 300A/29V | 280A/31.2V | 210A/24.5V | 210A/28.4V |
| 5m接地线 | 95mm2 | 95mm2 | 70mm2 | 70mm2 | 50mm2 | 50mm2 |
| 保护等级 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
| 绝缘等级 | H | H | H | H | H | H |
| 标准 | NF EN 60974-1 | NF EN 60974-1 | NF EN 60974-1 | NF EN 60974-1 | NF EN 60974-1 | NF EN 60974-1 |
|  | NF EN50199 | NF EN50199 | NF EN50199 | NF EN50199 | NF EN50199 | NF EN50199 |

|  | 电焊条 | 平电流MIG-MAG | 不同类型焊丝 | 可用直径 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OPTIPULS 280I | 直径1.6mm6.3m钛型焊条和碱性焊条 | 短弧/喷射弧270A | 实芯焊丝、纲丝、不锈钢焊丝 有熔渣或无熔渣的药芯焊丝 | 0.8mm到1.2mm |
| OPTIPUSL 350I / 380IW |  | 短弧和喷射弧从30A到350A |  | 0.8mm到1.6mm |
| OPTIPULS 500IW |  | 短弧/喷射弧从10A到500A |  | 0.8mm到2.4mm |