1、用途：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的家用电器、小型电动工具、仪器仪表及动力照明等装置的连接。

2、产品标准：GB5023、3-85《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆（电线）连接用软电线》

3、使用特征：1）U0/U为450/750V、300/500V和300/300V。2）电缆的长期允许工作温度：RV-105型应不超过105℃；其他型号应不超过70℃

4、电缆型号、名称和使用范围:

| 型号 | 名称 | 使用范围 |
| --- | --- | --- |
| RV | 铜芯聚氯乙烯绝缘连接软电缆（电线） | 连接用 |
| RVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘平型连接软电缆（电线） | 连接用 |
| RVS | 铜芯聚氯乙烯绝缘绞型连接软电线 | 连接用 |
| RVV | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型连接软电缆 | 连接用 |
| RVVB | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平型连接软电线 | 连接用 |
| RV-105 | 铜芯耐热105℃聚氯乙烯绝缘连接软电线 | 连接用 |

注：可根据需要生产阻燃型，原型号前加“ZR”。